河北省滦平县大元矿业有限责任公司双发金矿
资源储量核实报告

滦平县大元矿业有限责任公司
二Ο一五年七月

[image: image1.jpg]LA HT B R LE R RAEAH
MRS BRI S

(S0 2
SR TR AT £
=





目   录

21前言


21.1概况


41.2 以往地质工作概况


51.3 矿山设计开采和资源利用情况


71.4本次工作情况


81.5 特别情况说明


82工作区地质


92.1矿床地质


102.2矿体地质特征


122.3矿石质量


142.4矿石类型


142.5矿体围岩、夹石特征


152.6矿床共（伴）生矿产


153矿石加工技术性能


164矿床开采技术条件


164.1矿区水文地质条件及开采后变化


174.2矿区工程地质条件及开采后的变化


184.3矿区环境地质条件及开采后的变化


194.4 开采技术条件小结


195核实地质工作及质量评述


195.1勘探方法及工程布置原则


195.2勘探工程质量评述


205.3勘探工程测量及质量评述


215.4采样、化验及质量评述


225.5探采对比


246资源/储量估算


246.1 资源/储量估算工业指标


256.2 资源/储量估算范围、对象


266.3 资源/储量估算方法的选择及其依据


276.4资源/储量估算主要参数的确定


286.5矿体圈定的原则


296.6采空区边界圈定


296.7块段划分


296.8资源/储量类型确定


296.9资源/储量估算结果


306.10资源/储量估算中需说明的问题


306.11资源/储量动态变化


317矿床概略经济评价


317.1经济形势分析


327.2.经济效益分析


357.3综合评价分析


358 结语


358.1取得的主要成果


368.2建议





附图目录： 
	图号
	顺序号
	图               名
	比例尺

	1
	1
	河北省滦平县大元矿业有限责任公司双发金矿
地形地质（附矿区范围）图
	1:10000

	2
	2
	双发金矿王家窝铺采区地形地质附井上井下对照图
	1:2000

	2
	3
	双发金矿老仟沟河西采区地形地质附井上井下对照图
	1:2000

	2
	4
	双发金矿老仟北沟采区地形地质附井上井下对照图
	1:2000

	2
	5
	双发金矿老仟沟脑采区地形地质附井上井下对照图
	1:2000

	3
	6
	双发金矿勘查线地质剖面图
	1:1000

	4
	7
	双发金矿资源储量估算垂直纵投影图
	1:1000


附表目录:

附表1   测量成果表
附表2   样品分析结果表

附表3   块段平均品位、平均厚度计算表

附表4   资源储量估算表

附表5   动用储量估算表

附表6   资源储量汇总表
附表7   矿区平均品位、平均厚度计算表
附表8   资源储量动态变化表
1前言

1.1概况

1.1.1目的任务
滦平县大元矿业有限责任公司双发金矿是具有采矿权的矿山企业，矿山位于承德市滦平县西沟乡老仟村。生产规模为金矿0.40万吨/年，铁矿2.00万吨/年；有效期限为自2011年6月21日至2013年7月21日。矿山为了实现规模化、集约化生产，按照承德市人民政府《关于印发进一步深化以铁矿为重点的矿产资源整合工作实施方案的通知》（承市政字[2010]200号）等文件要求，结合矿山实际生产情况，将生产规模由“金矿0.40万吨/年，铁矿2.00万吨/年”调整为“金矿1.50万吨/年，铁矿5.00万吨/年”。受滦平县大元矿业有限责任公司委托，河北紫石矿业技术开发服务有限公司对滦平县大元矿业有限责任公司金矿进行了矿产资源储量核实工作，本次工作是在2005年9月承德市国土资源规划设计院提交的《河北省滦平县大元矿业有限公司双发金矿2005年度矿产资源/储量检测报告》的基础上完成的。
本次核实的目的：为矿山申请采矿权延续、扩大生产规模及制定合理的开发利用方案提供地质资料和资源储量依据。

本次核实的主要任务：

1、基本查明矿区内地层、构造、岩浆岩等成矿地质条件。

2、基本查明矿体的规模、形态、产状以及厚度、品位变化，基本查明矿石矿物成份、矿石品位、结构构造和矿石类型，了解有益有害组分含量、分布及矿石加工利用性能等。

3、基本查明矿床水文、工程、环境地质条件及开采后的变化。

4、探求控制的经济基础储量（122b）及推断的内蕴经济资源量（333），估算累计动用储量和累计查明资源储量，并对矿床进行概略性经济技术评价。

1.1.2位置交通

矿区位于滦平县县城18°方位，直距30 km，运距45km。行政区划隶属于承德市滦平县西沟乡老仟村管辖，矿区距隆-凤公路直距10 km，运距15km，离112线(张百湾镇)45 km，离沙通铁路(金沟屯镇) 40km。交通较方便(详见交通位置图)。

1.1.3矿区矿业权设置情况

滦平县大元矿业有限责任公司双发金矿于2001年10月首次取得采矿证，2005年9月办理采矿许可证延续（并增加了矿种），开采矿种为金矿、铁矿。2011年6月该矿提交了储量未动用情况说明书，重新换发了采矿证（矿区拐点坐标调整为1980西安坐标系）。采矿许可证号：C1300002009074220030019，采矿权人：滦平县大元矿业有限责任公司；矿山名称：滦平县大元矿业有限责任公司双发金矿；经济类型：有限责任公司；开采矿种：金矿、铁矿；开采方式：地下开采；生产规模：2.40万吨/年（金矿0.40万吨/年，铁矿2.00万吨/年）；矿区面积：1.0908平方公里；有效期限：（贰年零壹月）自2011年6月21日至2013年7月21日；开采深度：由810米至520米标高。

矿区中心点地理坐标为：
	王家窝铺采区：
	东经：117°25′55″，北纬：41°12′55″

	老仟沟河西采区：
	东经：117°26′01″，北纬：41°11′02″

	老仟北沟采区：
	东经：117°26′34″，北纬：41°11′47″

	老仟沟脑采区：
	东经：117°24′03″，北纬：41°09′09″


矿区范围由16个拐点圈定，矿区拐点坐标见表1-1.
矿区范围拐点坐标表              表1-1
	采区

编号
	采区
名称
	拐点

编号
	1980西安坐标系
	采区面积

（km2）
	开采

深度

	
	
	
	X
	Y
	
	

	Ⅰ采区
	王家窝铺采区
	1
	4564839
	39536059
	0.1042
	从695米至640米标高

	
	
	2
	4564899
	39536199
	
	

	
	
	3
	4564379
	39536479
	
	

	
	
	4
	4564359
	39536239
	
	

	Ⅱ采区
	老仟沟河西采区
	5
	4561419
	39536199
	0.0840
	从600米至555米标高

	
	
	6
	4561259
	39536479
	
	

	
	
	7
	4561039
	39536479
	
	

	
	
	8
	4561039
	39536199
	
	

	Ⅲ采区
	老仟北沟采区
	9
	4562709
	39536789
	0.2250
	从620米至520米标高

	
	
	10
	4562909
	39537319
	
	

	
	
	11
	4562509
	39537289
	
	

	
	
	12
	4562169
	39536919
	
	

	Ⅳ采区
	老仟沟脑采区
	13
	4558059
	39532789
	0.7818
	从810米至700米标高

	
	
	14
	4557759
	39534219
	
	

	
	
	15
	4557359
	39534339
	
	

	
	
	16
	4557509
	39532539
	
	

	全区
	矿区面积：1.0908平方公里

	
	开采深度：由810米至520米标高


1.2 以往地质工作概况

1.2.1以往地质工作概况

2001年7月，河北省地勘局第四地质大队提交了《滦平县大元矿业有限责任公司双发金矿普查地质报告》。获得推断的内蕴经济资源量(333) 47kt，金金属量370kg，平均品位7.9g/t。
2003年9月，河北省地勘局第四地质大队提交了《滦平县大元矿业有限责任公司双发铁矿普查地质报告》。获得该矿保有铁矿石资源储量（333）矿石量166.94kt，矿体平均品位TFe31.37%，累计动用储量0kt，累计查明资源储量166.94kt。
2005年9月，承德市国土资源规划设计院对该矿进行储量核实工作，提交了《河北省滦平县大元矿业有限公司双发金矿2005年度矿产资源/储量检测报告》。（金矿）获得控制的经济基础储量（122b）矿石量16.74kt，金金属量106.27kg，矿体平均品位Au6.35g/t。矿山累计动用储量41.75kt，金金属量380.31kg。累计查明资源储量58.49kt，金金属量486.58kg。（铁矿）获得控制的经济基础储量（122b）31.53kt，矿体平均品位TFe31.37%。累计动用储量0kt。累计查明资源储量31.53kt。承德市矿产资源储量评审委员会以“承国土资储评【2005】2057号”评审通过，承德市国土资源局以 “承国土资备储【2005】2057号”予以备案。以下简称“最近报告”。
上述工作为本次资源储量核实工作提供了较可靠的地质数据。
1.2.2以往矿产地质工作评述

矿区地质工作程度较高，区域地质调查工作确定了地层层序、区域构造特征、岩浆岩的种类及分布等，论述了区域地质和成矿地质条件，储量核实报告较详细的对矿床地质及构造特征，矿体产状、规模、形态及矿石质量，岩矿石物理性能，矿床开采条件等进行了描述。为本次工作提供了较可靠的地质资料。
1.3 矿山设计开采和资源利用情况

2005年11月,承德信诚矿山工程设计有限责任公司编制了《河北省河北省滦平县大元矿业有限公司双发金矿矿产资源开发利用方案》，设计矿山生产规模：（金矿）0.40万吨/年，（铁矿）2.00万吨/年；矿山服务年限：（金矿）3.1年，(铁矿)1.3年；采矿方法 ：(金矿)削壁充填法，(铁矿)浅孔留矿法；开拓方式：(金矿)联合开拓,(铁矿) 平硐开拓；开采回采率：金矿90%，铁矿90%；矿石贫化率：金矿10%，铁矿10%。
该矿区最早在80年代曾群采，1991年至1995年由滦平县黄金局发探矿证进行探矿，1999年成立大元矿业有限责任公司双发金矿，2005年9月（最近核实）至今，矿山一直处于停产状态。全区4条金矿体上部已基本采空，铁矿体至今未开采。具体情况见表1-2。
动用储量情况分布一览表             表1-2
	采区
编号
	矿体编号
	采空区位置
	            动用储量    矿石量（kt）/金属量（ kg）
(kt)

	
	
	勘查
线号
	标高
（m）
	开采量
	损失量
	小计

	
	
	
	
	矿石量
	金属量
	矿石量
	金属量
	矿石量
	金属量

	王家窝铺
	Au1
	1、2线之间及两侧
	681-648
	5.54
	38.75
	0.75
	5.28
	6.29
	44.03

	老仟北沟
	Au2
	2、3线之间及两侧
	602-580
	3.73
	37.29
	0.28
	2.81
	4.01
	40.10

	老仟沟河西
	Au3
	3、4线之间及两侧
	620-567
	6.33
	25.31
	0.78
	3.13
	7.11
	28.44

	老仟沟脑
	Au4
	3、4线之间及两侧
	810-767
	21.91
	240.97
	2.43
	26.77
	24.34
	267.74

	累计动用资源储量
	37.51
	342.32
	4.24
	37.99
	41.75
	380.31

	2005年8月底底以前动用
	37.51
	342.32
	4.24
	37.99
	41.75
	380.31

	2005年9月1日至今动用
	0
	0
	0
	0
	0
	0


综上所述，该矿截至2015年6月底，累计动用金矿石量41.75kt，金金属量380.31kg。其中采出金矿石量37.51kt，金金属量342.32kg ，损失金矿石量4.24kt，金金属量37.99kg，开采回采率89.84，损失率10.16%。累计动用铁矿储量0kt。
其中2005年8月底以前累计动用金矿石量41.75kt，金金属量380.31kg。其中采出金矿石量37.51kt，金金属量342.32kg ，损失金矿石量4.24kt，金金属量37.99kg，开采回采率89.84，损失率10.16%。累计动用铁矿储量0kt。。
2005年9月1日至今，由于矿山忙于办理各种手续和资金不足等问题，矿山一直处于停产状态。
1.4本次工作情况

1.4.1本次工作情况

河北紫石矿业技术开发服务有限公司受滦平县大元矿业有限责任公司委托后，组织相关专业技术人员，于2015年7月对该矿进行了矿产资源储量核实工作。7月5日至7月20日进行了野外地质工作，7月21日转入室内工作。
本次工作在承德市国土资源规划设计院编制的《河北省滦平县大元矿业有限公司双发金矿2005年度矿产资源/储量检测报告》的基础上，金矿依据《岩金矿地质勘查规范》（DZ/T0205—2002），勘查类型确定为第Ⅲ勘查类型，工程网度40m×40m。铁矿依据《铁、锰、铬矿地质勘查规范》（DZ/T0200-2002），将矿床勘查类型确定为第Ⅲ勘查类型，工程网度100m×100m，由于矿体规模小，加密至50m×50m。进行工程控制。对矿山开采现状实测，圈定采空区并估算了矿区资源储量。
本次核实工作完成主要工作量：

1、1：2000地形地质图修测1.0908km2；     

2、1：1000勘查线剖面测量（21条）2.790km；

3、巷道测量120m，工程测量点20个；

4、利用最近报告样品56件；本次取样9件(铁矿6件，金矿3件)；

野外工作结束后，对上述资料进行了全面系统的综合整理，在承德市国土资源规划设计院编制的《河北省滦平县大元矿业有限公司双发金矿2005年度矿产资源/储量检测报告》的基础上，绘制了各种图件，分别估算了矿区内保有资源储量、自上次工作至2015年6月底动用储量、累计动用储量、累计查明资源储量及资源储量增减变化情况。
1.4.2取得主要成果

截止2015年6月底，该矿资源储量情况如下：

金矿:

截止到2015年6月底，该矿保有推断的内蕴经济资源量（333）16.74kt，金金属量106.27kg，平均品位Au6.35g/t。矿山累计动用储量41.75kt，金金属量380.31kg。其中采出矿石量37.51kt，金金属量342.32kg ，损失矿石量4.24kt，金金属量37.99kg，开采回采率89.84，损失率10.16%。累计查明资源储量58.49kt，金金属量486.58kg。
铁矿:

截止到2015年6月底，该矿保有推断的内蕴经济资源量（333）31.59kt，平均品位TFe28.63%，mFe23.73%。累计动用储量0kt。累计查明资源储量31.59kt。
1.5 特别情况说明

该矿由于多年停产，硐口已被封堵，巷道已被淹没。故本次工作有多数巷道未能进入实地，多数样品只能利用最近报告资料的分析结果。

2工作区地质

本区大地构造位置位于中朝准地台（Ⅰ2），燕山台褶带（Ⅱ22）、承德拱断束(Ⅲ26)、大庙穹断束（Ⅳ220）的西端。
2.1矿床地质
2.1.1地层

矿区出露的地层有太古界双山子群茨榆山组（Arc）及新生界第四系全新统（Q4）。

太古界双山子群茨榆山组（Arc）：

出露于老仟沟脑采区，分布在矿区南部红石砬-大庙断裂以北，岩性主要为混合岩化黑云斜长角闪片麻岩、斜长角闪岩，含磁铁石英岩，整体倾向南，倾角50°左右。
第四系全新统（Q4）：
分布于沟谷中及山坡地带，分布于沟谷中及山坡地带，成分主要为冲洪积砂、砾石、粘土及残破积碎石、腐植土等。
2.1.2构造

矿区发育的构造主要是隆化－凤山、大庙－红石砬东西向断裂带的派生及伴生的次级构造，有北西向、北北东向及近东西向，断层性质为张扭性，是本区的主要导矿、控矿构造。断裂内局部充填有含金石英脉，连续性较好，形成小型金矿床。

本区北西向构造主要分布在王家窝铺采区和老仟沟河西采区，编号分别为F1和F2，断层性质均为正断层。其中F1断层长度约720m，宽0.1—2m，总体走向150°、倾向60°、倾角65°；F2断层呈舒缓波状分布，长度约540m，宽0.3—3.5m，总体走向135°、倾向45°、倾角60°。断层内可见碎裂岩、糜棱岩和充填黄铁矿化石英脉。该组断层形成于成矿前，在成矿期活动强烈。F1中产出Au0号矿化体和Au1号矿体，F2中产出Au2号矿体。

北北东向构造主要分布在老仟北沟采区，编号为F3，断层性质为正断层。断层长度约360m，宽0.5—1.8m，总体走向15°、倾向105°、倾角76°。断层内局部可见黄铁矿化石英脉。该组断层形成于成矿前，在成矿期活动强烈。F3中形成Au3号矿体，矿体长约180 m，整体产状与断层一致。
近东西向构造分布在老仟沟脑采区，为F4号断层，断层性质为正断层。断层长度约550m，宽2.5—5m，总体走向100°、倾向190°、倾角53°。断层内可见碎裂岩和充填黄铁矿化石英脉。Au4号矿体产于此构造中，矿体长约240 m，整体产状与断层一致。
2.1.3岩浆岩

区内岩浆岩主要有太古代闪长岩体（δ1），主要分布在王家窝铺、老仟沟河西和老仟北沟采区。岩石呈灰绿色，中粗粒结构，主要组成矿物为斜长石、角闪石、石英、黑云母及少量磁铁矿等。岩石具绿泥石化、碳酸盐化、硅化、黄铁矿化等蚀变。区内局部可见细小花岗斑岩脉和石英脉分布。
2.2矿体地质特征

2.2.1金矿

区内金矿体赋存于构造断裂带中，其断层内见有碎裂岩和充填黄铁矿化石英脉。全区共5条金矿体，编号为Au0、Au1、 Au2、Au3、 Au4。有开采价值的金矿脉有4条，分别为Au1、 Au2、Au3、 Au4。其中Au1、 Au2、Au3号矿体赋存于闪长岩体的北西向、北北东向断裂破碎带中，Au4号矿体赋存于太古界双山子群茨榆山组近东西向断裂破碎带中，矿体形态及产状严格受构造破碎带及石英脉控制。断层形成于成矿前，在成矿期活动强烈，矿床成因类型属岩浆晚期热液金矿床。
Au1号矿体位于王家窝铺采区南部，赋存于闪长岩体的断裂构造带中。矿体呈不规则脉状产出，由0-2号勘查线和平硐PD1控制，控制矿体长140m，厚0.52m-0.9m，平均厚度0.74m，Au品位6.96—9.01g/t，平均品位7.78g/t。矿体总体走向330°，倾向60°，倾角60°，赋存标高681m-640m。探求(333) 类资源储量1.41kt，金金属量11.01kg，占全区保有资源储量的8.42%。
Au2号矿体位于老仟沟河西采区中部，赋存于闪长岩体的断裂构造带中。矿体由0-4号勘查线和平硐PD2控制，控制矿体长160m，厚0.31m-0.75m，平均厚度0.55m，Au品位4.63—8.92g/t，平均品位6.94g/t。矿体呈不规则脉状产出，产于F2号断层中，矿体产状严格受该断层控制，总体走向320°，倾向50°，倾角65°，赋存标高602m-562m。探求(333) 类资源储量4.53kt，金金属量30.63kg，占全区保有资源储量的27.06%。
Au3号矿体位于老仟北沟采区南部，赋存于闪长岩体的断裂构造带中。矿体由0-4号勘查线和斜井XJ3控制，控制矿体长180m，厚0.32m-0.51m，平均厚度0.43m，Au品位4.81—7.51g/t，平均品位6.01g/t。矿体呈不规则脉状产出，产于F3号断层中，矿体产状严格受该断层控制，总体走向102°，倾向192°，倾角55°，赋存标高620m-548m。探求(333) 类资源储量4.15kt，金金属量14.94kg，占全区保有资源储量的24.79%。
Au4矿体位于老仟沟脑采区中部，赋存于太古界双山子群茨榆山组F4号断层中。矿体呈不规则脉状产出，由平硐PD4和竖井SJ1控制，控制矿体长240m，厚0.4m-0.9m，平均厚度0.74m，Au品位6.13—8.62g/t，平均品位7.47g/t。矿体总体走向近东西，倾向192°，倾角53°-57°，平均55°，矿体赋存标高810m-750m。探求(333) 类资源储量6.65 kt，金金属量49.69kg。占全区保有资源储量的39.73%。
-2.2.2铁矿
矿体赋存于黑云斜长片麻岩中，铁矿化与区域变质及混合岩化密切相关。矿区共有两条铁矿体，编号为Fe1、  Fe2，均在老仟沟脑采区，但由于Fe1号矿体超出采矿证标高，故本次未对其进行资源储量估算，现对Fe2号矿体特征描述如下。   

Fe2号矿体位于老仟沟脑采区北部，呈透镜状展布，由探槽TC4-1、TC4-2控制。地表出露长度约100 m，平均厚度3.31m，总体走向105°，倾向195°，倾角55°，矿体赋存标高800m -768m。探求(333) 类资源储量31.59 kt，平均品位TFe28.63%,mFe23.73%，占全区资源储量的100%。
2.3矿石质量

2.3.1矿石物质组成
金矿：

矿石矿物成分有金属矿物和脉石矿物两大类，主要金属矿物为自然金、黄铁矿，次为褐铁矿、黄铜矿，偶见辉锑锡铅矿、斑铜矿、辉铜矿。脉石矿物主要为石英，其次是绢云母、方解石等。矿石结构为自形-半自形粒状结构，浸染状构造。

铁矿：

矿石矿物成分有金属矿物和脉石矿物两大类，金属矿物主要为磁铁矿，它形-半自形粒状结构，粒径0.3-0.5mm，含量一般20-40%，次有少量褐铁矿、黄铁矿。脉石矿物主要为石英，呈它形粒状结构，粒径0.02-1.0mm，含量一般20-70%，角闪石呈半自形粒状结构，粒径为0.3-0.8mm，阳起石占10-20%，另有少量绿帘石、磷灰石、绿泥石等。矿石结构为中-粗粒状变晶结构，块状构造。
2.3.2矿石化学成分
2.3.2.1有用组分

金矿：

金矿石化学成分：具最近报告金矿石化学全分析，矿石化学成分主要为SiO2 86.67%，Al2O3 1.85%，CaO 0.81%，MgO 0.16%，Fe2O3 2.47%，FeO 4.35%，其他组分仅占2.63%。
铁矿：

该矿床矿石化学成份主要为：Fe3O4、SiO2，次要化学成份为FeO、Al2O3、TiO2、FeS、P2O5、CaO、MgO、K2O、Na2O等。其中Fe3O4 、FeO和SiO2含量之和可达95%以上。次要化学成份为组成褐铁矿、黄铁矿、角闪石、斜长石和磷灰石等的主要化学成份。
2.3.2.2有益、有害组分

金矿：

矿石含有少量银、铜、铅、锌，据上次报告分析结果，铜（0.08%）铅（0.13%）、锌（0.26%）、其含量极不均匀，达不到岩金矿伴生组分评价指标，不能综合利用。有害组分AS含量较低（＜0.3%），未见到毒砂等含AS较高的矿物
铁矿：

矿石中有害组份为S和P，S的平均含量0.07%，主要分布在黄铁矿中，P的平均含量0.13%，主要分布在磷灰石中，有害组份含量很低，对矿石质量影响不大。
2.3.3矿石风（氧）化特征
金矿：
从目前金矿体地下坑道所揭露的情况看，0m-8m为风（氧）化或半风（氧）化矿石，8m下则为原生矿石。
铁矿：
风化和半风化混合铁矿石分布在地表，深度1m-2.5m；其下为原生铁矿石。
2.4矿石类型

金矿：

矿床成因类型属岩浆晚期热液金矿床，矿床类型属含金石英脉型金矿床。矿石自然类型为金属硫化物石英脉型，按矿石矿物组合而论，主要为石英—黄铁矿型，按结构、构造划分，矿石为浸染状矿石，未分品级。
铁矿:

矿石自然类型为磁铁石英岩矿型，工业类型为需选铁矿石，矿区矿石平均品位TFe27.30%，mFe22.86%，磁性铁占有率为84%，属弱磁性铁矿石，矿石质量较好，品级未分。
2.5矿体围岩、夹石特征

金矿：

Au1 、Au2、 Au3号矿体赋存于闪长岩体中，矿体顶、底板围岩均为闪长岩，Au4号矿体赋存于黑云斜长片麻岩的断裂构造带中，顶、底板围岩为闪长岩或黑云斜长片麻岩。矿体与围岩界限清晰，开采时易于分离，矿体中没有夹石。

铁矿：

铁矿矿体赋存于黑云斜长片麻岩层中，围岩（矿）石强度均较强，浅部因风化作用岩石强度变低，矿体顶、底板围岩为闪长岩或黑云斜长片麻岩。矿体与围岩界限清晰，矿体中没有夹石。
2.6矿床共（伴）生矿产

矿区内无其他共（伴）生矿产。

3矿石加工技术性能

金矿：

该区矿体赋存于构造破碎带中，为石英黄铁矿型，有害组分AS含量（＜0.3%）较低，矿石结构松散，裂隙发育，属易加工，易选矿石。矿山所采掘的部分矿石送金选厂进行选矿，选矿主要工艺流程为三次破碎，一次浮选，一次精选。选矿比为23：1，选矿回收率87%，选矿主要技术指标：矿石入选品位一般3g/t，精矿品位可达40g/t，尾矿品位0.4g/t，产率为4.3%，选矿比为23：1，选矿回收率87%，矿石加工技术性能良好。
铁矿：

矿石为磁铁石英岩，矿物成分简单，可回收矿物为单一磁铁矿，矿石中S、P有害杂质成分含量较低，属易磨易选矿石。

矿山破碎采用二段开路流程；选别采用二段磨矿，一次粗选，二次精选的工艺流程，即一段磨矿经螺旋分级机分级后进行一次粗选，粗选产品经二段磨矿，其合格产品再通过二次精选，并经浓缩后获得合格的铁精粉。矿石入选品位TFe27.30%，精矿品位TFe66.40%，尾矿品位TFe7.3%，产率29.94%。选矿回收率84.10%，选矿比为2.66:1。
4矿床开采技术条件

4.1矿区水文地质条件及开采后变化

本区属于“河北省燕山山地水文地质区(Ⅲ)中的龙关-隆化中低山宽谷裂隙水亚区（Ⅲ6）、承北变质岩、火山岩裂隙含水层，地下水的类型和富水性严格受区域岩性和构造的控制。

区内海拔最低为滦河的河谷近540m，最高山峰为老仟沟脑南梁海拔高1073m，区内相对高差为533m。采区分布在滦河支流的东沟及老仟沟，其均为季节性流水沟谷，枯水期断流，丰水期常有山洪下泄，汇入滦河。
选厂在仟松沟门，离Ⅳ采区1.3km，在选厂东部，靠近河床处建有一直径5m的大眼井，没有穿透第四系含水层，水位埋深5m左右，涌水量80m3/d，井水主要靠地下水（松散砂砾层孔隙水）补给，补给水源较充足，水质条件较好，可以满足厂区工业及生活用水。

第四系（Q4）砂砾石孔隙含水层：分布于沿河沟，上部为砂质含砾粘土层，厚0.5—1.0m，中部为含砾粗砂层，厚约2m；下部为砂砾石层，夹杂质粘土，厚约2.5m。第四系孔隙含水层主要为大气降水补给，部分为基岩裂隙水补给。

基岩裂隙弱含水层为大面积出露的岩浆岩及变质岩，浅部构造裂隙及风化裂隙较发育，风化裂隙带深度达10—20m易形成风化带裂隙含水层，但由于地形出露位置高，沟谷发育，不易储存地下水，地下水很快随地形坡度的下降排泄给沟谷，部分补给第四系含水层。

矿床出露位置较高，为正地形，侵蚀基准面在540m 左右，除Ⅲ采区设开采底界在547 m，接近侵蚀基准面，其余采区开采底界均大大高于侵蚀基准面，矿床及围岩渗水性较弱。根据矿山施工开拓平硐过程中，结合实际排水情况PD01巷道最大涌水量1.3m3/h，正常涌水量0.9m3/h ，受地下水影响较小，矿山无露天采坑涌水量记录。
综上所述，本区矿床开采充水因素主要为大气降水，因此矿区属水文地质条件简单类型。
4.2矿区工程地质条件及开采后的变化

4.2.1工程地质条件现状评价

金矿矿体赋存于闪长岩体中，铁矿矿体赋存于黑云斜长片麻岩层中，围岩（矿）石强度均较强，浅部因风化作用岩石强度变低，矿体位于的破碎带裂隙明显发育，强度明显降低。矿体顶、底板围岩为闪长岩或黑云斜长片麻岩，新鲜矿石普氏硬度为9~12，松散系数1.5，根据经验数据矿体和围岩极限抗压强度为68—95MPa，岩矿石坚固性系数fkp=8-10。金矿矿体与围岩岩性不一致，金矿矿体为石英岩脉，裂隙较发育，岩矿石坚固性系数fkp=6-8，按工程地质类型，矿体属于半坚硬岩体。围岩完整性较好。

4.2.2工程地质条件预测评价
该矿自建矿至今，地下仅施工了少量平硐，进行地下开采，围岩较稳固，开采后工程地质条件没有变化，未发生片帮或巷道冒落，局部地段加强巷道支护。因此，该矿区工程地质条件属简单类型。

4.3矿区环境地质条件及开采后的变化
4.3.1矿区环境地质现状评价
矿区位于燕山山脉东段，侵蚀中低山区，工作区属于半干旱大陆性季风气候，夏季严热，冬季寒冷，温差较大，最大冻土层深度为1.5m。

本区新构造活动较弱，为稳定隆起区域，不具备发震构造。据冀震发（2001）38号文关于中国地震动参数区划图的划分，本区的地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期0.45S。地震基本烈度为Ⅵ度，按Ⅶ度设防。据调查矿区附近未发生过5级以上地震。

本区新构造运动处于稳定阶段，未发现有山体滑坡、崩塌、泥石流，地裂缝等地质灾害现象。
已建设的铁矿选厂，因采用磁法选矿，没有化学药剂添加，其选矿废水与尾砂排入尾矿库。库内设有防洪设施，废水经沉淀后清水可循环使用，故不会对当地环境及水源构成污染。
但随着矿山开采的进行，必然对地表植被及地貌有一定程度破坏，自然地理条件会发生变化，虽不致发生滑坡、泥石流等自然灾害，亦应注意对地表环境的综合治理。
4.3.2矿区环境地质预测评价

综上所述；该矿对环境地质破坏较轻，采矿产生的废渣较少，只要重视环境保护问题，预防和治理环境地质灾害都是较容易实现的，关键是采矿者要有环境意识，该矿的环境地质就不成问题。其中最主要的问题是对采矿废渣应注意安全排放，尽量避免堆放在地形较陡的地段和水系附近，以免遇雨天造成人为的泥石流，给下游地区或附近地区造成安全隐患。
4.4 开采技术条件小结

综上，该矿床水文地质条件、工程地质条件简单，环境地质条件良好。矿山开采在当地侵蚀基准面以上，受地下水影响较小。矿体围岩单一，力学强度高，结构面不发育，稳定性好，工程地质问题不突出，无原生环境地质问题，因此、该矿山开采技术条件简单，应属简单(Ⅰ)类型。
5核实地质工作及质量评述

5.1勘探方法及工程布置原则

该矿床单个矿体规模小，呈透镜状及脉状产出，矿体形态简单，厚度变化小，矿体产状稳定，构造简单，有用组分分布相对较均匀。依据《岩金矿地质勘查规范》（DZ/T0205-2002）及《铁、锰、铬矿地质勘查规范》（DZ/T0200-2002）,将矿床勘查类型确定为第Ⅲ勘查类型，工程网度：金矿为40×40m，铁矿为50×50m。

生产探矿方法：金矿体主要利用生产坑道进行揭露；铁矿体则采用地表探槽、对矿体进行揭露并取基本样分析，以控制矿体特征和质量的变化。
探矿工程布置原则是:工程布置垂直于矿体，采样工程布置在勘查线上，本着经济、实效的原则，在充分利用以往探矿工程的基础上，结合矿体实际情况达到控制矿体目的。。
5.2勘探工程质量评述

该矿区生产勘查工程以沿脉巷道为主，用穿脉巷道控制矿体，采用巷道追踪法开拓，基本查明了矿体形态、产状及品位变化情况，控制了深部矿体，提高了矿体的地质可靠程度，降低了采矿风险。分中段开采，基本达到了充分开采、利用矿产资源的目的，同时为下一中段的开拓打下了良好的基础。其工程质量和工程间距符合上述规范要求。

本次对现有采掘工程进行地质调查，对局部矿体进行了巷道地质调查和取样，确定采空区范围，基本达到了圈定矿体的要求，质量可靠。
5.3勘探工程测量及质量评述

5.3.1地形测量

本次资源储量核实工作地形测量坐标系统采用1980西安坐标系，高斯投影三度分带坐标，高程系统采用1985年黄海高程系统。

使用最近报告的1：2000地形图为基础，以国家坐标点为基站，利用全站仪对矿山原有采场、巷道重新进行了实测，修测1;2000地形图1.0908km2，符合相关规范的要求，满足本次核实工作的需要。
5.3.2地质测量

地质测量包括1;1000地质剖面测量等工作，1;1000地质剖面测量采用中海达V8双频GPS测定勘查线的位置以及勘查线方位上的矿体及各种地质界线点等，精度满足有关地质测量规范要求。

5.3.3采掘工程的测量

使用全站仪，以国家坐标点为基站，采用动态模式，在洞口留下控制点，对采掘工程巷道进行支导线测量，支导线测量点位精度Δm≤±0.05m；使用激光测量对采空区采矿高度、巷道宽度进行了测量，测量误差ΔL≤0.1m。质量符合本次工作要求。
5.3.4质量检查

对原始记录进行了100%的检查，记录人为第一检查者，观测者为第二检查者，测量技术负责人对测量成果进行30%的抽查，经公司质检办验收，认为本次矿山测量方法正确，成果成图精度符合规范要求，质量可靠。
5.4采样、化验及质量评述

5.4.1采样及质量评述

由于矿山多年未开采，矿区坑口已封闭（报废）。因此井下坑道仍延用最近分析结果。坑道中样品布置在顶板，采场、探槽中样品垂直矿体布样，刻槽法取样，样槽规格为10×5cm，样长一般为1.00—1.50m，大于1.50m时分为两个样。本次金矿取验证样3件，铁矿取基本分析样6件。样品具有代表性，能反映矿体品位及变化规律，采样方法、规格符合规范要求。

5.4.2化验及质量评述
1、样品加工

基本分析样品加工采用切乔特公式Q＝Kd2进行。

式中：

Q……样品最低可靠质量（kg）

K……缩分系数

d……样品中最大颗粒直径（mm）

根据矿石有用组分分布较均匀，K值选用0.2，样品加工损失率小于5％，缩分误差小于3％。样品加工按碎样操作规程进行，磨细粒度200目，取200g左右送化学分析，其余留作副样保存。样品加工质量符合试验加工规范要求。

2、分析质量评述

本次基本分析由河北省化工第一实验室完成，该实验室为河北省质量技术监督局认证。

（1）基本分析样品分析及质量评述

基本分析样品进行Au的测试，测试方法是一次取样，二组份连续测定方法。

该方法具有一次取样连续测定、分析简便快速、成本低廉、检测结果准确的特点，尤其适合大批量样品的多组份测定。

样品破碎、过筛、拌匀和缩分等加工过程、加工质量及质量监控按（DZ0130.1 -2006）《地质矿产实验室测试质量管理规范》及《岩矿分析试样制备规程》执行。分析方法采用标准物质监控、密码检查样品、空白试验相结合的方法，符合《地质矿产部实验室测试质量管理规范》要求后，视为该批次分析质量合格，结果可以报出。

5.5探采对比

本次资源储量核实工作对比的基准报告为：2005年9月，承德市国土资源规划设计院提交的《河北省滦平县大元矿业有限公司双发金矿2005年度矿产资源/储量检测报告》。

5.5.1构造

据矿山探采及本次地质调查，没有发现较大的断层、脉岩对矿体的破坏现象，区内构造没有变化。
5.5.2矿体特征

本次核实，通过对矿区范围内的资料进一步收集整理，对比最近报告，矿体数量、形态、产状、规模、构造及空间位置基本与最近报告基本一致。具体矿体特征变化情况见下表

矿体特征变化表               表5-1
	矿体

编号
	矿体长度（m）
	平均厚度（m）
	产状倾向/倾角（°）
	赋存标高（m）
	备注

	
	最近

报告
	本次

核实
	最近

报告
	本次

核实
	最近

报告
	本次

核实
	最近

报告
	本次

核实
	

	Au0
	68
	68
	0.23
	0.23
	60/60
	60/60
	
	
	金矿化体

	Au1
	140
	140
	0.74
	0.74
	60/60
	60/60
	681-640
	681-640
	金矿体

	Au2
	160
	160
	0.55
	0.55
	50/65
	50/65
	602-562
	602-562
	金矿体

	Au3
	180
	180
	0.43
	0.43
	100/68
	100/68
	620-548
	620-548
	金矿体

	Au4
	240
	240
	0.74
	0.74
	192/55
	192/55
	810-750
	810-750
	金矿体

	Fe1
	160
	160
	4.28
	4.28
	185/60
	185/60
	
	
	超标高铁矿体

	Fe2
	94
	100
	3.31
	3.31
	195/55
	195/55
	800-768
	800-768
	铁矿体


5.5.3开采技术条件

2005年以前矿山一直进行地下采矿活动，井下采场中所采矿体及两侧围岩，均完整、坚固，没有遇见涌水点和明显的滴水点，涌水量较弱。采掘工程和采场内部在短时间内没有发现坍塌现象。说明了原报告所定的矿床水文地质条件、工程地质条件均属简单类型与实际情况基本吻合，矿山开采技术条件无变化。

5.5.4勘查工作
最近报告确定金矿为第Ⅲ勘查类型，工程控制网度40×40m；铁矿按第Ⅲ勘查类型进行勘查，勘查线走向间距50m,结合矿山实际情况，有效的控制矿体规模、形态、产状及厚度，达到了储量核实的要求，本次工作沿用第Ⅲ勘查类型。
6资源/储量估算

6.1 资源/储量估算工业指标

金矿：

根据《岩金矿地质勘查规范》DZ/T0205—2002，结合该矿实际确定工业指标如下：

边界品位≥1g/t

最低工业品位≥2.5g/t

矿床平均品位≥4.5g/t

最低可采厚度≥0.8m

夹石剔除厚度≥2m

米·克/吨值：≥2.0g/t
    无矿段剔除标准:对应工程≥10m，不对应工程≥20m

当矿体厚度小于最低可采厚度时，按米·克/吨值≥2.0圈矿。

铁矿：

根据《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-1999）、《铁、锰、铬矿地质勘查规范》（DZ/T0200-2002）及结合矿山生产实际，矿体工业指标如下：

边界品位：TFe≥20％   mFe≥15％     

工业品位：TFe≥25％   mFe≥20％      

矿体开采技术指标：

开采厚度≥2.0m

夹石剔除厚度≥1.0m
6.2 资源/储量估算范围、对象

金矿：

估算对象为Au1、 Au2、 Au3、和Au4四条金矿体。资源储量估算范围见表6-1。
矿体资源储量估算范围、拐点一览表      表6-1

	采区
编号
	矿体
编号
	拐点

序号
	1980西安坐标系
	估算标高
(m)
	面积
(km2)

	
	
	
	X
	Y
	
	

	王家
窝铺
采区
	Au1
	1′
	4564512
	39536290
	681-640
	0.0029

	
	
	2′
	4564516
	39536314
	
	

	
	
	3′
	4564421
	39536366
	
	

	
	
	4′
	4564391
	39536355
	
	

	老仟沟
河西
采区
	Au2
	5′
	4561318
	39536269
	602-562
	0.0057

	
	
	6′
	4561342
	39536301
	
	

	
	
	7′
	4561231
	39536393
	
	

	
	
	8′
	4561206
	39536364
	
	

	老仟
北沟
采区
	Au3
	9′
	4562521
	39537053
	620-548
	0.0050

	
	
	10′
	4562511
	39537083
	
	

	
	
	11′
	4562346
	39537046
	
	

	
	
	12′
	4562348
	39537019
	
	

	老仟

沟脑

采区
	Au4
	13′
	4557758
	39533229
	810-750
	0.0087

	
	
	14′
	4557722
	39533466
	
	

	
	
	15′
	4557685
	39533424
	
	

	
	
	16′
	4557713
	39533252
	
	

	小计
	
	
	
	
	810-548
	0.0223


铁矿：

估算对象为Fe2矿体。矿体的资源储量估算范围见表6-2。
矿体资源储量估算范围、拐点一览表      表6-2

	采区编号
	矿体编号
	拐点序号
	1980西安坐标系
	估算标高
(m)
	面积
(km2)

	
	
	
	X
	Y
	
	

	老仟

沟脑

采区
	Fe2
	17′
	4557808
	39533560
	800-768
	0.0257

	
	
	18′
	4557809
	39533654
	
	

	
	
	19′
	4557782
	39533649
	
	

	
	
	20′
	4557782
	39533569
	
	


6.3  资源/储量估算方法的选择及其依据

该区矿体呈脉状沿走向、倾向，厚度、品位比较稳定，倾角较陡，因此，采用地质块段法估算资源储量。

估算公式为：
1.矿石量计算公式

122b类别：Q= V×D 
333类别：Q= V×D /2
V=S×M

 = S′/sinα×M
式中：

Q—矿石量（t）

V—矿体体积（m3）

S—矿体斜面积（m2）

S′—矿体垂直投影面积（m2）

M—矿体平均厚度（m）

α—矿体倾角（度）

D—矿石体重（t/m3）

2.金属量计算公式

P＝Q×C
其中

P—金属量（kg）

Q—矿石量（t）

C—平均品位（g/t）

6.4资源/储量估算主要参数的确定

6.4.1厚度的确定

单工程厚度：为该工程所有达到工业指标样品真厚度之和。

块段平均厚度：块段内各单工程样品厚度算术平均法求得。

矿体平均厚度：由矿体内各单工程厚度的算术平均法求得。

矿床平均厚度：为各矿体厚度的算术平均法求得。

6.4.2平均品位

单工程平均品位：以单工程所有达到工业指标样品的品位与相应矿体厚度加权平均求得。

块段平均品位：采用该块段内各单工程品位和单工程矿体厚度加权平均求得。

矿体平均品位：由该矿体各块段平均品位与矿石量加权平均求得。

全区（矿床）平均品位：由各矿体平均品位与矿石量加权平均求得。
6.4.3面积的确定

在垂直纵投影图上由计算机直接量取矿体投影面积（S′）,然后换算成斜面积（S）的方法。

 S=S′/sinα,式中

   S-块段斜面积（m2）

S′-块段在垂直纵投影图上的投影面积（m2）

α-倾角（°）
6.4.4矿石体重的确定

由于矿山近几年处于停产状态，故本次核实工作仍沿用最近报告所提交小体重值金矿2.70t/m3 ，铁矿体重为3.0t/m3。
6.5矿体圈定的原则

由于矿体形态简单、稳定，矿体规模较小，矿体与围岩界线明显、清楚，所以矿体圈定依据以下原则：
金矿：

（1）按矿体的产状、形态及控矿规律，依据样品分析结果按确定的工业指标圈定矿体。
（2）当单工程矿体厚度小于最低可采厚度时，据米·克/吨值圈定矿体。以米·克/吨值圈定矿体的资源/储量估算边界时或矿体尖灭处，沿走向方向不再进行外推。
（3）相邻见矿工程在纵投影图上用直线连接，两工程间推断的矿体厚度不得大于两工程实际见矿厚度；
（4）当矿体沿走向或倾向在见矿工程外无工程控制时，按勘查线间距的1/2（20m）尖推，但最大外推长度不得超过矿区边界。
铁矿：

(1)在地质平面图中，按矿体的形态、产状及成矿规律，依据化验结果，按照工业指标要求和工程控制程度圈定矿体； 

(2) 相邻见矿工程在纵投影图上用直线连接，两工程间推断矿体的厚度不大于两工程的实际见矿最大厚度；

(3）结合矿体的具体情况，无限外推为控制矿体的见矿工程沿倾斜方向向下楔形外推工程间距1/2（25m）作为储量估算边界；
（4）矿体地表有露头据实连接，边缘工程按勘查线间距的1/2（25m）楔形外推，但最大外推长度不得超过矿区边界。
6.6采空区边界圈定

依据本次实测成果，结合最近报告，圈定采空区范围。采空区边界以自然曲线连接，并反映在剖面图及资源储量估算图上。

6.7块段划分

（1）根据工程控制程度，按资源储量类别，依据勘查线划分块段。

（2）外推部分单独划分块段。

（3）块段编号为资源储量类别加顺序号，如：333-1……。按上述原则， 全区共划分为24个（333）块段，分别为333-1至333-24。4个动用储量块段，分别名为D1-D4。
6.8资源/储量类型确定

根据本区采矿、探矿工程控制情况及研究程度，将达到规定工程控制网度要求的块段，确定为控制的经济基础储量（122b）。超过规定的工程控制网度或依据见矿工程外推的块段，确定为推断的内蕴经济资源量（333）。

6.9资源/储量估算结果

金矿:

截止到2015年6月底，该矿保有推断的内蕴经济资源量（333）矿石量16.74kt，金金属量106.27kg，矿体平均品位Au6.35g/t。

矿山累计动用储量41.75kt，金金属量380.31kg，其中采出矿石量37.16kt，金金属量338.48kg；损失矿石量4.59kt，金金属量41.83kg。开采回采率89%,损失率11%。

2005年8月底以前动用储量41.75kt，金金属量380.31kg，其中采出矿石量37.16kt，金金属量338.48kg；损失矿石量4.59kt，金金属量41.83kg。开采回采率89%,损失率11%。。

2005年9月1日至今动用储量0kt，动用金金属量0kg。

累计查明资源储量58.49kt、金金属量486.58kg。
铁矿:

截止到2015年6月底，该矿保有推断的内蕴经济资源量（333）31.59kt，平均品位TFe28.63%，mFe23.73%。
累计动用储量0kt。
累计查明资源储量31.59kt。
6.10资源/储量估算中需说明的问题
1、王家窝铺采区Au0金矿脉，矿体厚度0.2-0.3m，平均品位2.16g/t，为不可采矿脉，最近核实报告未估算储量，故本次也未估算储量。

2、老仟沟脑采区Fe1铁矿体，虽为可采矿体，但由于开采标高限定为810-700m，目前所能控制的Fe1铁矿体储量在810m以上，不在开采标高限定的范围内，最近核实报告未估算储量，故本次也未估算储量。
6.11资源/储量动态变化

金矿：

2005年9月承德市国土资源规划设计院对该矿进行储量核实工作，提交了《河北省滦平县大元矿业有限公司双发金矿2005年度矿产资源/储量检测报告》。累计查明资源储量58.49kt，金金属量486.58kg。本次核实提交累计查明资源储量58.49kt，金金属量486.58kg。较最近报告累计查明资源储量无变化。

铁矿：

最近报告提交累计查明资源储量31.53kt。本次核实提交累计查明资源储量31.59kt。较最近报告累计查明资源储量0.06 kt，增幅为0.19%。
变化原因为：最近报告确定勘查类型为第Ⅲ勘查类型，工程间距却为40m,本次工作将其调整为50m，导致块段投影面积发生细微变化，从而导致储量增加0.06 kt。
7矿床概略经济评价

7.1经济形势分析

1、金矿供需情况

黄金的主要用途是珠宝首饰业，其次是电子仪器、镶牙医科、工业、装饰、奖章和货币制造等。此外，金条储备和投资也是黄金的主要消费形式和货币职能的特殊体现。
我国现在主要由货币用金、工业用金和饰品用金三部分组成。就目前的情况来看，金处于供不应求的状态，预测未来较长一段时间，市场将维持对金较为旺盛的需求和较高的价格。
2、铁矿供需情况

众所周知，铁矿石是冶炼钢、铁的主要原料，从矿产品交易市场上看，我国多年来一直处于供不应求的状态，每年进口大量铁矿石，是全球的“吸铁石”。铁矿石市场将维持较高的价格，开发前景较好。

7.2.经济效益分析

根据当前市场价格，矿区内部、外部环境及矿床开采技术条件，对金矿、铁矿开发技术经济意义做概略评价。

7.2.1保有资源储量

金矿：

截止到2015年6月底，该矿保有推断的内蕴经济资源量（333）矿石量16.74kt，金金属量106.27kg，矿体平均品位Au6.35g/t。
铁矿：

保有推断的内蕴经济资源量（333）31.59kt，平均品位TFe28.63%，mFe23.73%。
7.2.2生产规模

金矿：

本次核实按照承国土资［2006］16号文规定的金矿最低生产建设规模15kt／a进行估算。

铁矿：

本次核实按照承国土资［2006］16号文规定的铁矿最低生产建设规模50kt／a进行估算,最终产品为66%铁精粉，选矿比按2.65：1考虑，年产铁精粉19kt。

7.2.3服务年限(T)

金矿服务年限：

T=（Q.K.r）/[A.（1-P）]

＝（16.74×0.6）×95%/[15×（1-20%）]

＝0.8（a）

T-服务年限（a）

A-生产能力（kt/a）

Q-保有储量（122b+333）

K-可采储量系数（122b:0.8、333：0.6）

r-采矿回采率（取95%）

P-贫化率（取20%）

铁矿服务年限：

T=(Q.K.r)／［A.(1－p)］

=(31.59×0.6)×90％／［50×(1－10％)］

 =0.4(a)

T-服务年限(a)

A-生产能力（kt／a）

Q-保有储量

K-可采储量系数(122b)类取0.8，（333）类取0.6
r-采矿回采率，取90％

P-贫化率，取10％

7.2.4利润估算

金矿：

年销售收入=生产量×销售价格

＝15000×350元/吨

＝525万元

年采矿单位成本：200元/吨，（含资源补偿费、增值税、城市建设费、教育附加费、资源费、维简费等）。年生产成本为60万元。

年销售利润＝年销售收入-年生产成本-销售税费（1元/吨）

＝525万元-60万元-1.5万元

＝463.5万元

年所得税 ＝年销售利润×所得税率（33%）

＝463.5万元×33%

＝153万元

年所得税后利润＝年销售利润-年所得税

＝463.5-153
＝310.5万元
矿山总利润＝年所得税后利润×服务年限

＝310.5×0.8万元

         =248万元
铁矿：
目前66%铁精粉平均实际成本预计为400元/t。

年总成本=400元/t×19kt

        =760万元

66%铁精粉按现行市场价格为450元/t。

销售收入=450元/吨×19kt/年

        =855万元

年销售利润=年销售收入-年总成本

          =855万元/年-760万元/年

          =95万元/年

年上缴所得税=年销售利润×25%

            =95万元×25%

            =24万元

年所得税后利润=年销售利润-所得税

              =95万元-24万元

              =71万元/年

矿山总利润＝年所得税后利润×服务年限

          ＝71×0.4万元

          =28万元
7.3综合评价分析

本矿区矿石矿物成分简单，交通方便，供水供电条件良好，水文地质工程地质条件简单，矿石选矿工艺流程简单，并且矿石加工性能良好。总之，矿区内部、外部建设条件较好，通过矿床开发技术经济评价，能够给矿山企业带来较大利润，矿山具有较高的盈利能力和较好的发展前景。
8 结语

8.1取得的主要成果

金矿:

截止到2015年6月底，该矿保有推断的内蕴经济资源量（333）矿石量16.74kt，金金属量106.27kg，矿体平均品位Au6.35g/t。累计动用储量41.75kt，金金属量380.31kg，其中采出矿石量37.16kt，金金属量338.48kg；损失矿石量4.59kt，金金属量41.83kg。开采回采率89%,损失率11%。累计查明资源储量58.49kt、金金属量486.58kg。
铁矿:

截止到2013年10月底，该矿保有推断的内蕴经济资源量（333）31.59kt，平均品位TFe28.63%，mFe23.73%。累计动用储量0kt。累计查明资源储量34.63kt。
按矿山生产能力金矿15kt/a，铁矿50 kt/a。金矿服务年限为0.8年，铁矿的服务年限为0.4年。

8.2建议

1、该矿勘查工作程度较低，有一定的找矿前景，建议在矿山开采过程中应采取边采边探的生产方针，加强对深部矿体生产找矿工作。
2、建议该矿扩大矿区范围，提高资源储量，从而扩大资源储量，提高储量类别，延长矿山服务年限。

3、矿山要坚决贯彻执行“在开采中保护环境，加强治理”的原则。
附表1                 测量成果表                    

	工程编号
	点号
	1980西安坐标系
	备注

	
	
	X
	Y
	Z
	

	PD1
	1
	4564391.02
	39536347.58
	648.03
	硐口

	PD2
	2
	4561206.86
	39536321.74
	580.14
	硐口

	
	3
	4561235.21
	39536354.80
	580.35
	

	
	4
	4561250.44
	39536340.67
	580.37
	

	
	5
	4561261.73
	39536330.42
	580.34
	

	
	6
	4561292.90
	39536305.12
	580.28
	

	
	7
	4561311.34
	39536291.88
	580.42
	

	
	8
	4561323.87
	39536280.63
	580.39
	

	XJ3
	9
	4562549.44
	39537094.63
	595.27
	井口

	PD4
	10
	4557805.69
	39533356.70
	785.36
	硐口

	SJ1
	11
	4557797.00
	39533338.10
	767.12
	井口

	
	12
	4557768.51
	39533329.31
	767.14
	

	
	13
	4557722.89
	39533315.58
	767.23
	

	
	14
	4557732.52
	39533255.44
	767.29
	

	
	15
	4557713.83
	39533364.80
	767.26
	

	
	16
	4557703.27
	39533425.95
	767.31
	


附表2-1               样品分析结果表          
	矿体编号
	工程

编号
	样品

编号
	样品长度(m)
	样品真厚度（m）
	水平厚度（m）
	分析结果Au（g/t）
	备注

	Au1
	PD1—YM648
	H11
	0.55
	0.52
	0.60
	8.10
	最近核

实取样

	
	
	H12
	0.64
	0.61
	0.70
	9.01
	

	
	
	H13
	0.76
	0.72
	0.83
	7.82
	

	
	
	H14
	0.72
	0.68
	0.79
	7.11
	

	
	
	H15
	0.66
	0.63
	0.73
	6.70
	

	
	
	H16
	0.59
	0.56
	0.65
	8.63
	

	
	
	H17
	0.65
	0.62
	0.72
	8.01
	

	
	
	H18
	0.74
	0.71
	0.82
	8.23
	

	
	
	H19
	0.85
	0.82
	0.95
	7.95
	

	
	
	H110
	0.93
	0.90
	1.04
	7.84
	

	
	
	H111
	0.65
	0.62
	0.72
	7.02
	

	
	
	H112
	0.56
	0.53
	0.61
	6.96
	

	Au2
	PD2—YM580
	H21
	0.34
	0.31
	0.34
	8.08
	

	
	
	H22
	0.55
	0.52
	0.57
	7.91
	

	
	
	H23
	0.63
	0.60
	0.66
	7.62
	

	
	
	H24
	0.64
	0.61
	0.67
	6.32
	

	
	
	H25
	0.48
	0.45
	0.50
	5.43
	

	
	
	H26
	0.51
	0.48
	0.53
	8.92
	

	
	
	H27
	0.55
	0.53
	0.58
	8.60
	

	
	
	H28
	0.64
	0.62
	0.68
	7.63
	

	
	
	H29
	0.76
	0.73
	0.81
	7.41
	

	
	
	H210
	0.78
	0.75
	0.83
	5.80
	

	
	
	H211
	0.68
	0.65
	0.72
	7.81
	

	
	
	H212
	0.56
	0.53
	0.58
	4.63
	

	
	
	H213
	0.44
	0.42
	0.46
	5.81
	

	
	Tc21
	H214
	0.48
	0.45
	0.50
	5.36
	

	Au3
	XJ3—YM567
	H31
	0.44
	0.42
	0.45
	5.82
	

	
	
	H32
	0.46
	0.44
	0.47
	5.46
	

	
	
	H33
	0.39
	0.38
	0.41
	6.32
	

	
	
	H34
	0.37
	0.36
	0.39
	6.81
	

	
	
	H35
	0.47
	0.45
	0.49
	5.41
	

	
	
	H36
	0.44
	0.43
	0.46
	6.25
	

	
	
	H37
	0.41
	0.39
	0.42
	6.16
	


附表2-2               样品分析结果表          
	矿体编号
	工程

编号
	样品

编号
	样品长度(m)


	样品真厚度（m）
	水平厚度（m）
	分析结果Au
（g/t）
	备注

	Au3
	XJ3—YM567
	H38
	0.41
	0.39
	0.42
	6.17
	最近核

实取样

	
	
	H39
	0.42
	0.41
	0.44
	5.86
	

	
	
	H310
	0.41
	0.40
	0.43
	6.12
	

	
	
	H311
	0.43
	0.42
	0.45
	6.03
	

	
	
	H312
	0.43
	0.42
	0.45
	5.84
	

	
	
	H313
	0.48
	0.46
	0.50
	5.24
	

	
	
	H314
	0.52
	0.51
	0.55
	4.81
	

	
	
	H315
	0.44
	0.43
	0.46
	5.60
	

	
	
	H316
	0.39
	0.38
	0.41
	6.32
	

	
	
	H317
	0.34
	0.33
	0.36
	7.28
	

	
	
	H318
	0.33
	0.32
	0.35
	7.51
	

	Au4
	SJ1—YM767
	H41
	0.45
	0.41
	0.50
	7.60
	

	
	
	H42
	0.66
	0.62
	0.76
	7.32
	

	
	
	H43
	0.74
	0.70
	0.85
	8.12
	

	
	
	H44
	0.75
	0.71
	0.87
	8.23
	

	
	
	H45
	0.60
	0.55
	0.67
	8.02
	

	
	
	H46
	0.64
	0.58
	0.71
	8.23
	

	
	
	H47
	0.68
	0.63
	0.77
	8.62
	

	
	
	H48
	0.78
	0.72
	0.88
	7.31
	

	
	
	H49
	0.91
	0.83
	1.01
	7.02
	

	
	
	H410
	0.92
	0.85
	1.04
	6.87
	

	
	
	H411
	0.80
	0.75
	0.92
	6.13
	

	
	
	H412
	0.69
	0.63
	0.77
	7.41
	

	
	
	H413
	0.57
	0.52
	0.63
	8.10
	

	
	
	H414
	0.58
	0.55
	0.67
	7.33
	

	
	
	H415
	0.56
	0.52
	0.63
	7.23
	

	
	
	H416
	0.57
	0.54
	0.66
	6.72
	

	
	
	H417
	0.51
	0.48
	0.59
	6.82
	

	
	
	H418
	0.58
	0.56
	0.68
	7.01
	

	Au2
	PD2
	H7
	0.52
	0.51
	0.62
	7.36
	本次

工作
取样

	Au3
	PD3
	H8
	0.67
	0.63
	0.73
	7.49
	

	Au4
	PD4
	H9
	0.70
	0.68
	0.75
	8.07
	


附表2-3            样品分析结果表
	矿体编号
	工程

编号
	样品

编号
	样长

（m）
	真厚

（m）
	分析结果（%）
	备注

	
	
	
	
	
	TFe
	mFe
	

	Fe2
	TC4-1
	H1
	2.00
	1.97
	30.65
	25.32
	本次核实工作取样

	
	
	H2
	2.00
	1.86
	28.40
	24.03
	

	
	
	H3
	1.50
	1.13
	31.37
	25.58
	

	
	TC4-2
	H4
	2.00
	1.84
	26.38
	22.15
	

	
	
	H5
	2.00
	1.84
	28.11
	23.04
	

	
	
	H6
	1.75
	1.52
	27.54
	22.60
	


附表3-1               　        块段平均品位、平均厚度计算表          
	矿体

编号
	块段

编号
	工程

编号
	样品

编号
	单工程厚度
（m）
	单工程品位

Au（g/t）
	块段平均厚度

（m）
	块段平均品位Au（g/t）

	Au1
	333－1
	PD1—YM648
	H11
	0.60
	8.10
	0.65 
	8.56 

	
	
	
	H12
	0.70
	9.01
	
	

	
	
	Σ
	
	1.30
	17.11
	
	

	
	333-2
	PD1—YM648
	H13
	0.83
	7.82
	0.75 
	7.57 

	
	
	
	H14
	0.79
	7.11
	
	

	
	
	
	H15
	0.73
	6.70
	
	

	
	
	
	H16
	0.65
	8.63
	
	

	
	
	Σ
	
	3.00 
	30.26 
	
	

	
	333-3
	PD1—YM648
	H17
	0.72
	8.01
	0.88 
	8.01 

	
	
	
	H18
	0.82
	8.23
	
	

	
	
	
	H19
	0.95
	7.95
	
	

	
	
	
	H110
	1.04
	7.84
	
	

	
	
	Σ
	
	3.53 
	32.03 
	
	

	
	333-4
	PD1—YM648
	H111
	0.72
	7.02
	0.67 
	6.99 

	
	
	
	H112
	0.61
	6.96
	
	

	
	
	Σ
	
	1.33 
	13.98 
	
	


附表3-2               　        块段平均品位、平均厚度计算表          
	矿体

编号
	块段

编号
	工程

编号
	样品

编号
	单工程厚度
（m）
	单工程品位

Au（g/t）
	块段平均厚度

（m）
	块段平均品位Au（g/t）

	Au2
	333-5
	PD2-YM580
	H21
	0.34
	8.08
	0.34
	8.08

	
	
	Σ
	
	0.34
	8.08
	
	

	
	333-6
	PD2-YM580
	H21
	0.34
	8.08
	0.56 
	7.48 

	
	
	
	H22
	0.57
	7.91
	
	

	
	
	
	H23
	0.66
	7.62
	
	

	
	
	
	H24
	0.67
	6.32
	
	

	
	
	Σ
	
	2.24 
	29.93 
	
	

	
	333-7
	PD2-YM580
	H25
	0.50
	5.43
	0.57 
	7.65 

	
	
	
	H26
	0.53
	8.92
	
	

	
	
	
	H27
	0.58
	8.60
	
	

	
	
	
	H28
	0.68
	7.63
	
	

	
	
	Σ
	
	2.29 
	30.58 
	
	

	
	333-8
	PD2-YM580
	H28
	0.68
	7.63
	0.76 
	7.16 

	
	
	
	H29
	0.81
	7.41
	
	

	
	
	
	H210
	0.83
	5.80
	
	

	
	
	
	H211
	0.72
	7.81
	
	

	
	
	Σ
	
	3.04 
	28.65 
	
	


附表3-3               　        块段平均品位、平均厚度计算表          
	矿体

编号
	块段

编号
	工程

编号
	样品

编号
	单工程厚度
（m）
	单工程品位

Au（g/t）
	块段平均厚度

（m）
	块段平均品位Au（g/t）

	Au2
	333-9
	PD2-YM580
	H212
	0.58
	4.63
	0.51 
	5.27 

	
	
	
	H213
	0.46
	5.81
	
	

	
	
	Tc21
	H214
	0.50
	5.36
	
	

	
	
	Σ
	
	1.54 
	15.80 
	
	

	Au3
	333-10
	XJ3-YM567
	H31
	0.45
	5.82
	0.45
	5.82

	
	
	Σ
	
	0.45
	5.82
	
	

	
	333-11
	XJ3-YM567
	H32
	0.47
	5.46
	0.44 
	6.00 

	
	
	
	H33
	0.41
	6.32
	
	

	
	
	
	H34
	0.39
	6.81
	
	

	
	
	
	H35
	0.49
	5.41
	
	

	
	
	Σ
	
	1.76 
	24.00 
	
	

	
	333-12
	XJ3-YM567
	H36
	0.46
	6.25
	0.44 
	6.11 

	
	
	
	H37
	0.42
	6.16
	
	

	
	
	
	H38
	0.42
	6.17
	
	

	
	
	
	H39
	0.44
	5.86
	
	

	
	
	Σ
	
	1.74 
	24.44 
	
	


附表3-4               　        块段平均品位、平均厚度计算表          
	矿体

编号
	块段

编号
	工程

编号
	样品

编号
	单工程厚度
（m）
	单工程品位

Au（g/t）
	块段平均厚度

（m）
	块段平均品位Au（g/t）

	Au3
	333－13
	XJ3-YM567
	H310
	0.43
	6.12
	0.46 
	5.81 

	
	
	
	H311
	0.45
	6.03
	
	

	
	
	
	H312
	0.45
	5.84
	
	

	
	
	
	H313
	0.50
	5.24
	
	

	
	
	Σ
	
	1.83 
	23.23 
	
	

	
	333-14
	XJ3-YM567
	H314
	0.55
	4.81
	0.45 
	6.00 

	
	
	
	H315
	0.46
	5.60
	
	

	
	
	
	H316
	0.41
	6.32
	
	

	
	
	
	H317
	0.36
	7.28
	
	

	
	
	Σ
	
	1.78 
	24.01 
	
	

	
	333-15
	XJ3-YM567
	H318
	0.35
	7.51
	0.35
	7.51

	
	
	Σ
	
	0.35
	7.51
	
	

	
	333-16
	SJ1-YM767
	H41
	0.50
	7.60
	0.63 
	7.46 

	
	
	
	H42
	0.76
	7.32
	
	

	
	
	Σ
	
	1.26 
	14.92 
	
	


附表3-5               　        块段平均品位、平均厚度计算表          
	矿体

编号
	块段

编号
	工程

编号
	样品

编号
	单工程厚度
（m）
	单工程品位

Au（g/t）
	块段平均厚度

（m）
	块段平均品位Au（g/t）

	Au4
	333-17
	SJ1-YM767
	H42
	0.76
	7.32
	0.77 
	7.98 

	
	
	
	H43
	0.85
	8.12
	
	

	
	
	
	H44
	0.87
	8.23
	
	

	
	
	
	H45
	0.67
	8.02
	
	

	
	
	
	H46
	0.71
	8.23
	
	

	
	
	Σ
	
	3.86 
	39.92 
	
	

	
	333-18
	SJ1-YM767
	H46
	0.71
	8.23
	0.88 
	7.61 

	
	
	
	H47
	0.77
	8.62
	
	

	
	
	
	H48
	0.88
	7.31
	
	

	
	
	
	H49
	1.01
	7.02
	
	

	
	
	
	H410
	1.04
	6.87
	
	

	
	
	Σ
	
	4.41 
	38.05 
	
	

	
	333-19
	SJ1-YM767
	H410
	1.04
	6.87
	0.81 
	7.17 

	
	
	
	H411
	0.92
	6.13
	
	

	
	
	
	H412
	0.77
	7.41
	
	

	
	
	
	H413
	0.63
	8.10
	
	

	
	
	
	H414
	0.67
	7.33
	
	

	
	
	Σ
	
	4.03 
	35.84 
	
	


附表3-6               　        块段平均品位、平均厚度计算表          
	矿体

编号
	块段

编号
	工程

编号
	样品

编号
	单工程厚度
（m）
	单工程品位

Au（g/t）
	块段平均厚度

（m）
	块段平均品位Au（g/t）

	Au4
	333-20
	SJ1-YM767
	H414
	0.67
	7.33
	0.65 
	7.02 

	
	
	
	H415
	0.63
	7.23
	
	

	
	
	
	H416
	0.66
	6.72
	
	

	
	
	
	H417
	0.59
	6.82
	
	

	
	
	
	H418
	0.68
	7.01
	
	

	
	
	Σ
	
	3.23
	35.11
	
	

	
	333-21
	SJ1-YM767
	H418
	0.68
	7.01
	0.68
	7.01

	
	
	Σ
	
	0.68
	7.01
	
	


附表3-7               　        块段平均品位、平均厚度计算表         
	矿体 编号
	块段

编号
	工程

编号
	单工程平均品位（％）
	单工程平均厚度（m）
	品位厚度加权积
	块段平均品位（%）
	块段平均厚度（m）

	
	
	
	TFe
	mFe
	
	TFe
	mFe
	TFe
	mFe 
	

	Fe2
	333-22
	TC4-1
	29.97 
	24.91 
	4.96
	148.65 
	123.55 
	29.97 
	24.91 
	4.96

	
	333-23
	TC4-1
	29.97 
	24.91 
	4.96
	148.65 
	123.55 
	28.62 
	23.73 
	5.08

	
	
	TC4-2
	27.33 
	22.60 
	5.20
	142.12 
	117.52 
	
	
	

	
	333-24
	TC4-2
	27.33 
	22.60 
	5.20
	142.12 
	117.52 
	27.33 
	22.60 
	5.20


附表4-1                                 资源储量估算表                        

	矿体

编号
	块段

编号
	投影面积（m2）
	平均水平厚度(m)
	块段体积(m³)
	矿石体重

（t/m³）
	块段矿石量（t）
	平均品位 
Au（g/t)
	金金属

量(kg)

	Au1
	333－1
	90 
	0.65
	59 
	2.70
	159 
	8.56
	1.36

	
	333－2
	240 
	0.75
	180 
	
	486 
	7.57
	3.67

	
	333－3
	240 
	0.88
	211 
	
	571 
	8.01
	4.57

	
	333－4
	109 
	0.67
	73 
	
	198 
	6.99
	1.41

	
	Σ333
	
	
	　
	
	1414 
	7.81　
	11.01

	Au2
	333－5
	121
	0.34
	41 
	
	111 
	8.08
	0.90 

	
	333－6
	661
	0.56
	370 
	
	999 
	7.48
	7.48 

	
	333－7
	667
	0.57
	380 
	
	1027 
	7.65
	7.07

	
	333－8
	667
	0.76
	507 
	
	1369 
	7.16
	9.80 

	
	333－9
	742
	0.51
	378 
	
	1022 
	5.27
	5.38 

	
	Σ333
	
	
	　
	
	4527 
	6.75
	30.63

	Au3
	333－10
	124 
	0.45
	56 
	
	151 
	5.82 
	0.88 

	
	333－11
	811 
	0.44
	357 
	
	963 
	3.69 
	3.55 

	
	333－12
	803 
	0.44
	353 
	
	954 
	3.83
	3.65 

	
	333－13
	807 
	0.46
	371 
	
	1003 
	3.48
	3.43 

	
	333－14
	807 
	0.45
	363 
	
	981 
	3.39
	3.33 

	
	333－15
	102 
	0.35
	36 
	
	97 
	3.42 
	0.33 

	
	Σ333
	
	
	　
	
	4147 
	3.60
	14.94 


附表4-2                                 资源储量估算表                        

	矿体

编号
	块段

编号
	投影面积（m2）
	平均水平厚度(m)
	块段体积(m³)
	矿石体重

（t/m³）
	块段矿石量（t）
	平均品位 
Au（g/t)
	金金属

量(kg)

	Au4
	333－16
	273 
	0.63
	172 
	2.7
	465 
	7.46
	3.47 

	
	333－17
	711 
	0.77
	547 
	
	1478 
	7.98
	11.79 

	
	333－18
	722 
	0.88
	635 
	
	1715 
	6.61
	13.05 

	
	333－19
	717 
	0.81
	581 
	
	1569 
	7.17
	11.41 

	
	333－20
	723 
	0.65
	470 
	
	1269 
	6.02
	8.91 

	
	333－21
	83 
	0.68
	56 
	
	152 
	6.01
	1.07 

	
	Σ333
	
	
	
	
	6647 
	6.35
	49.69 

	Fe2
	333－22
	345
	4.96
	1714
	3.0
	5141 
	29.97 
	24.91 
	平均品位(%)
TFe/ mFe

	
	333－23
	1392
	5.08
	7070
	
	21209 
	28.62 
	23.73 
	

	
	333－24
	336
	5.20
	1746
	
	5237 
	27.33 
	22.60 
	

	
	Σ333
	
	5.08

	10529
	
	31587 
	28.63 
	23.73 
	


附表5               　               动用储量估算表             

	采区

编号
	矿体

编号
	块段

编号
	投影面积（㎡）
	平均水平厚度(m)
	块段体积（m³）
	矿石体重

（t/m³）
	块段矿石量（kt）
	平均品位
Au（g/t)
	金金属

量(kg)
	备注

	Ⅰ
	Au1
	D1
	2530
	0.92
	2328
	2.7
	6.29
	7
	44.03
	最近核实报告提交动用储量

	Ⅱ
	Au2
	D2
	2250
	0.66
	1485
	2.7
	4.01
	10
	40.10
	

	Ⅲ
	Au3
	D3
	6120
	0.43
	2632
	2.7
	7.11
	4
	28.44
	

	Ⅳ
	Au4
	D4
	7390
	1.22
	9016
	2.7
	24.34
	11
	267.74
	

	合
计
	2005年8月31日以前动用储量
	
	41.75
	
	380.31
	

	
	2006年9月1日至2015年6月30日动用储量
	
	0
	
	0
	

	
	Σ
	
	41.75
	
	380.31
	


附表6                资源储量估算汇总表
	矿体

编号
	储量

类别
	矿石量

（kt）
	平均

品位Au(g/t)
	金金属

量(kg)
	备注

	Au1
	333
	1.41
	7.81
	11.01
	保

有

资

源

储

量

	Au2
	333
	4.53
	6.75
	30.63
	

	Au3
	333
	4.15
	3.60
	14.94
	

	Au4
	333
	6.65
	7.47
	49.69
	

	保有资源储量
	333
	16.74
	6.35
	106.27
	

	Fe2
	333
	31.59
	TFe28.63%

mFe23.73%
	
	

	金矿
	2005年8月以前动用储量
	41.75
	
	380.31
	动用资源储量

	
	2006年9月至今动用储量
	0
	
	0
	

	
	Σ
	41.75
	
	380.31
	

	全区累计查明储量
	金矿
	58.49
	
	486.58
	累计查明储量

	
	铁矿
	31.59
	
	
	


附表7            矿区平均品位、厚度计算表

	矿体

编号
	矿石量
（kt）
	矿体平均
厚度（m）
	矿体平均品位
Au(g/t)
	矿区平均
厚度（m）
	矿区平均品位Au(g/t)

	Au1
	1.41
	0.74
	7.81
	0.62
	6.35

	Au2
	4.53
	0.55
	6.75
	
	

	Au3
	4.15
	0.43
	3.60
	
	

	Au4
	6.65
	0.74
	7.47
	
	

	Fe2
	31.59
	5.08
	TFe28.63%

mFe23.73%

	5.08
	TFe28.63%

mFe23.73%



附表8-1            　   资源储量动态变化表 （金矿）  

	序号
	储量动态变化
	矿石量（kt）
	金金属量(kg)
	储量类别
	备  注

	1
	截至2005年8月底
	保有资源储量
	16.74
	106.27
	122b
	2005年9月承德市国土资源规划设计院提交的储量检测报告

	2
	
	累计动用储量
	41.75
	380.31
	
	

	3
	
	累计查明资源储量
	58.49
	486.58
	
	

	4
	2005年9至2015年6月
动用储量
	0
	0
	
	本提交工作

	5
	截至2015年6月底
	保有资源储量
	16.74
	106.27
	333
	

	6
	
	累计动用储量
	41.75
	380.31
	
	

	7
	
	累计查明资源储量
	58.49
	486.58
	
	

	8
	
	累计查明资源储量对比情况
	0
	0
	
	


附表8-2            　   资源储量动态变化表 （铁矿）  

	序号
	储量动态变化
	矿石量（kt）
	储量类别
	备  注

	1
	截至2005年8月底
	保有资源储量
	31.53
	122b
	2005年9月承德市国土资源规划设计院提交的储量检测报告

	2
	
	累计动用储量
	0
	
	

	3
	
	累计查明资源储量
	31.53
	
	

	4
	2005年9至2015年6月
动用储量
	0
	
	本提交工作

	5
	截至2015年6月底
	保有资源储量
	31.59
	333
	

	6
	
	累计动用储量
	0
	
	

	7
	
	累计查明资源储量
	31.59
	
	

	8
	
	累计查明资源储量对比情况
	增加0.06，增幅为0.19%
	









5

