河北省滦平县汇金源黄金开采有限责任公司
小湾沟南岔金矿资源储量核实报告
滦平县汇金源黄金开采有限责任公司
二〇一五年十二月
[image: image1.jpg]FALA T R &R E ST RERTEAH
ANV 7 ST IR A R SR

szt v iR R

SRR ST LR A TR

% B RS

% 05 A 14;4
woB A }EJ
B T ﬁﬁﬂ‘

SR REAS Y- 201ax£ 12 A

"




目   录

11前言


11.1概况


21.2 以往地质工作概况


41.3 矿山设计开采和资源利用情况


51.4本次工作情况


61.5 特别情况说明


62工作区地质


62.1矿床地质


72.2矿体地质特征


82.3矿石质量


92.4矿石类型


92.5矿体围岩、夹石特征


92.6矿床共（伴）生矿产


93矿石加工技术性能


104矿床开采技术条件


104.1矿区水文地质条件及开采后变化


104.2矿区工程地质条件及开采后的变化


114.3矿区环境地质条件及开采后的变化


114.4 开采技术条件小结


125核实地质工作及质量评述


125.1勘探方法及工程布置原则


125.2勘探工程质量评述


125.3勘探工程测量及质量评述


135.4采样、化验及质量评述


145.5探采对比


156资源/储量估算


156.1 资源/储量估算工业指标


166.2 资源/储量估算范围、对象


166.3  资源/储量估算方法的选择及其依据


176.4资源/储量估算主要参数的确定


186.5矿体圈定的原则


196.6采空区边界圈定


196.7块段划分


196.8资源/储量类型确定


206.9资源/储量估算结果


206.10资源/储量估算中需说明的问题


216.11资源/储量动态变化


217矿床概略经济评价


217.1经济形势分析


217.2.经济效益分析


237.3综合评价分析


248 结语


248.1取得的主要成果


248.2建议





附图目录：
	顺序号
	图号
	图                      名
	比例尺

	1
	1
	河北省滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿地形地质图
	1:2000

	2
	2
	小湾沟南岔金矿井上井下工程对照图
	1:2000

	3
	3
	小湾沟南岔金矿勘查线地质剖面图(一)
	1:1000

	4
	3
	小湾沟南岔金矿勘查线地质剖面图(二)
	1:1000

	5
	4
	小湾沟南岔金矿资源储量估算垂直纵投影图
	1:1000

	6
	5
	河北省滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿水文地质图
	1:2000


附表目录：
1、测量成果表
2、样品分析结果表
3、小体重测试结果登记表
4、单工程平均品位、厚度计算表
5、块段平均品位、厚度计算表
6、矿体平均品位、厚度计算表
7、资源储量估算表
8、资源储量估算汇总表
9、资源储量动态变化表
1前言

1.1概况

1.1.1目的任务
滦平县汇金源黄金开采有限责任公司是具有采矿权的矿山企业，因矿山采矿许可证于2016年2月20日到期，为了延续采矿许可证，合理开发利用矿产资源，保护采矿权人的合法权益，根据国土资源部国土资发［2007］26号文件要求，受滦平县汇金源黄金开采有限责任公司委托，河北紫石矿业技术开发服务有限公司承担了滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿资源储量核实工作，本次工作是在2012年11月，河北紫石矿业技术开发服务有限公司提交的《河北省滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿扩界勘查及量核实报告》基础上完成的。
本次核实的目的：为矿山申请采矿权延续及制定合理的开发利用方案提供地质资料和资源储量依据。

本次核实的主要任务：

1、基本查明矿区内地层、构造、岩浆岩等成矿地质条件。

2、基本查明矿体的规模、形态、产状以及厚度、品位变化，基本查明矿石结构、构造、物质成份等。

3、基本查明矿床水文、工程、环境地质条件及开采后的变化。

4、探求保有资源储量，动用储量，和累积查明资源量，并进行概略技术经济评价。

1.1.2位置交通

矿区位于滦平县城10°方位，直距30km，行政隶属滦平县西沟乡东沟门村管辖。矿区北西距隆化-丰宁公路茶棚站直距7.5 km，运距9 km，有简易公路衔接。交通方便（见交通位置图）。
1.1.3矿区矿业权设置情况

滦平县汇金源黄金开采有限责任公司于2005首次取得采矿证，采矿权人：滦平县汇金源黄金开采有限责任公司；矿山名称：滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿；开采方式：地下开采；生产规模：3千吨/年；矿区面积：0.12平方公里。

2010年12月换发了1980西安坐标系采矿许可证。采矿证号：C1300002009084120032809；采矿权人：滦平县汇金源黄金开采有限责任公司；矿山名称：滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿；经济类型：有限责任公司；开采矿种：金矿；开采方式：地下开采；生产规模：3千吨/年；矿区面积：0.12平方公里；开采深度：由698米至630米标高；有效期限：壹年零捌月（2010年12月21日至2012年8月20日）。
2012年办理采矿许可证延续（并申请扩界）采矿证号：C1300002009084120032809；采矿权人：滦平县汇金源黄金开采有限责任公司；矿山名称：滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿；经济类型：有限责任公司；开采矿种：金矿；开采方式：地下开采；生产规模：1.5万吨/年；矿区面积：0.8019平方公里；开采深度：由920米至607米标高；有效期限：叁年零陆月（2012年8月20日至2016年2月20日）。
矿区中心地理坐标为：东经117°26′02″，北纬41°12′36″。
矿区范围由6个拐点圈定下表。
矿区范围拐点坐标表

	拐点

编号
	1980西安坐标系
	矿区面积
	开采深度

	
	X
	Y
	
	

	1
	4564332
	39536138
	0.8019平方公里
	由920米至607米标高

	2
	4564332
	39536503
	
	

	3
	4564665
	39536503
	
	

	4
	4564665
	39537446
	
	

	5
	4563959
	39537446
	
	

	6
	4563959
	39536138
	
	


1.2 以往地质工作概况

1.2.1以往区域地质工作

1959年河北省区调大队进行过张家口幅1/100万区域地质调查。
1960年长春地质学院进行过承德幅1/20万区域地质调查。
1974年河北省地质局第二区调队进行过承德幅1/20万区域地质矿产调查。
1980年河北省地质局第四地质大队对承德北部地区进行了矿产区划工作，编制了《承德地区北部成矿远景区划说明书》。
1987年河北省地矿局第十一地质大队进行了凤山幅、太平庄幅1/5万《凤山、太平庄区域地质调查报告》。
上世纪70年代至90年代，河北省地勘局第四地质大队对承德地区北部金、银及多金属进行普查找矿，发现几十处及多金属矿点和矿化点。提交过丰宁县王营金矿、团榆树-刘营金矿，隆化县马栅子金矿等地质普查报告和数十处地质简报。
1.2.2以往矿产地质工作概况

2005年河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队提交了《河北省滦平县小湾沟南岔金矿2005年度矿产资源储量检测报告》，求得保有资源量(122b+333)23092t，其中122b矿石资源量12279t，333矿石资源量10813t；累计动用储量22778t，累计查明资源储(122b+333)45870t。
2012年7月河北天盛达地质环境工程有限公司提交了《河北省滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿资源储量核实报告》，求得保有资源量(333)28.07Kt，平均品位Au7.43×10-6，Ag9.84×10-6，金属量金208.6 kg,银276.2 kg 。累计动用储量22.78kt，金属量金166.73kg，银218.9kg。，累计查明资源储量(122b+333) 50.8kt，金属量金375.3kg，银495.1kg。该报告以承国土资储评［2012］2115号文评审通过，以承国土资备储[2012]2115号备案。
2012年12月河北紫石矿业技术开发服务有限公司提交了《河北省滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿扩界勘查及资源储量核实报告》，求得保有资源量（122b+333）69.26kt，金属量金514.95kg，平均品位7.40×10-6，银276.2 kg；平均品位9.61×10-6。其中控制的经济基础储量(122b)26.14kt, 金金属量192.91kg，平均品位7.38×10-6；推断的内蕴经济储量（333）43.12kt，金属量金322.04kg，平均品位7.40×10-6，银276.2 kg，平均品位9.61×10-6。累计动用资源储量22.78 kt，金属量金166.73kg，银218.9 kg。累计查明资源储量92.04 kt，金属量金681.68kg，银495.1 kg。该报告以承国土资储评［2012］2007号文评审通过，以承国土资备储[2012]2014号备案。

1.2.3以往矿产质工作评述

矿区地质工作程度较高，区域地质调查工作确定了地层层序、区域构造特征、岩浆岩的种类及分布等，论述了区域地质和成矿地质条件，储量核实报告较详细的对矿床地质及构造特征，矿体产状、规模、形态及矿石质量，岩矿石物理性能，矿床开采条件等进行了描述。为本次工作提供了较可靠的地质资料。
1.3 矿山设计开采和资源利用情况

2012年11月承德市正通环境工程设计有限责任公司编制了《滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿矿产资源开发利用方案》。设计矿山生产规模为15kt/年；矿山服务年限：3.5年；采矿方法 ：Au1、Au2号矿体采用“浅孔留矿法”采矿，Au3、Au4号矿体采用“削壁充填法”采矿；开拓方式：平硐—竖井联合开拓；设计回采率90%，损失率10%，矿石贫化率15%。
目前该矿仅Au1号矿体2006年11月底前有采矿活动，Au2、Au3、Au4号矿体自建矿至今均未动用。采空区位于Au1号矿体勘查线1-2线，698米至633米标高之间。动用资源储量22.78kt，其中采出矿石量19.36kt，损失矿石量3.42kt；动用金金属量166.73kg，采出金金属量141.72kg，损失金金属量25.01kg；动用银金属量218.9kg，采出银金属量186.07kg，损失银金属量32.83kg。开采回采率85%，损失率15%。        

综上所述截至2015年11月底全区累计动用资源储量22.78kt，其中采出矿石量19.36kt，损失矿石量3.42kt；动用金金属量166.73kg，采出金金属量141.72kg，损失金金属量25.01kg；动用银金属量218.9kg，采出银金属量186.07kg，损失银金属量32.83kg。开采回采率85%，损失率15%。        

2006年12月底以前动用资源储量22.78kt，其中采出矿石量19.36kt，损失矿石量3.42kt；动用金金属量166.73kg，采出金金属量141.72kg，损失金金属量25.01kg；动用银金属量218.9kg，采出银金属量186.07kg，损失银金属量32.83kg。开采回采率85%，损失率15%。        

2007年1月1日至2012年10月底（最近报告）动用资源储量0kt。 

2012年11月（最近报告）至今动用资源储量0kt。

1.4本次工作情况

1.4.1本次工作情况

受滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿委托,河北紫石矿业技术开发服务有限公司于2015年12月1日-2015年12月25日，对该矿进行资源储量核实工作。工作时间2015年12月1日-2015年12月15日，对矿区进行了1:2000地形地质图修测，1:1000勘查线剖面测量，对矿体进行了追索，对平硐、等探采矿工程进行了工程测量工作，同时采集了样品，收集了矿区内有关水文地质、工程地质、环境地质等资料，2015年12月15日-2015年12月25日进行图件编制，估算资源储量。2015年12月25日编制报告送审稿。

本次核实工作完成主要工作量：

1、1：2000地形地质图修测0.8019km2；
2、1：1000勘查线剖面测量2310m；
3、坑道工程测量180m；
4、样品分析9件（验证样），利用最近报告102件；
野外工作结束后，对上述资料进行了全面系统的综合整理，绘制了各种图件，估算了矿区保有资源储量、累计动用储量、累计查明资源储量及资源储量增减变化情况，并编制完成了《河北省滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿资源储量核实报告》。

1.4.2取得主要成果

截至2015年11月底全区保有资源储量（122b+333）69.53kt，金属量金520.81kg，平均品位7.40×10-6，银金属量276.2 kg；平均品位9.61×10-6。其中控制的经济基础储量(122b)26.14kt, 金金属量192.91kg，平均品位7.38×10-6；推断的内蕴经济储量（333）43.39kt，金属量金327.90kg，平均品位7.40×10-6，银金属量276.2 kg，平均品位9.61×10-6。
全区累计动用资源储量22.78kt，其中采出矿石量19.36kt，损失矿石量3.42kt；动用金金属量166.73kg，采出金金属量141.72kg，损失金金属量25.01kg；动用银金属量218.9kg，采出银金属量186.07kg，损失银金属量32.83kg。开采回采率85%，损失率15%。        

2006年12月底以前动用资源储量22.78kt，其中采出矿石量19.36kt，损失矿石量3.42kt；动用金金属量166.73kg，采出金金属量141.72kg，损失金金属量25.01kg；动用银金属量218.9kg，采出银金属量186.07kg，损失银金属量32.83kg。开采回采率85%，损失率15%。           

2007年1月1日至2012年10月底（最近报告）动用资源储量0kt。 

2012年11月（最近报告）至今动用资源储量0kt。

累计查明资源储量（122b+333）92.31 kt，金属量金687.54kg，银495.1 kg。
2工作区地质

本区大地构造位置位于中朝准地台（Ⅰ2），燕山台褶带（Ⅱ22）、承德拱断束(Ⅲ26)、大庙穹断束（Ⅳ220）构造单元之中。
2.1矿床地质
2.1.1地层

矿区内出露的地层主要为晚太古界单塔群凤凰嘴组（Arf）变质岩系和第四系（Q4）冲积、残坡积。
1、凤凰嘴组（Arf）：在区内广泛出露。岩性为一套变质岩系，地层总体走向北西转为北东，倾向北西或南东转为南西，倾角46°—82°。主要岩性：
（1）石英片岩：是凤凰嘴组主要岩性层，可分为绢云石英片岩、黑云石英片岩、石榴二云石英片岩夹少量黑云片岩、绿泥片岩、浅粒岩、局部夹透镜状大理岩，为一套热动力变质岩石。岩石呈灰白色、灰绿色，主要矿物为石英、各类云母、绿泥石、磁铁矿等，岩石呈鳞片粒状变晶结构、平行粒状构造、片状构造。
（2）斜长角闪岩：为灰绿色，多为块状构造，少数为平行粒状构造，结构为粒状变晶镶嵌结构。主要矿物成分为斜长石、普通角闪石、次为石英、黑云母、绿泥石、绿帘石及磁铁矿、磷灰石、锆石、榍石等副矿物。见钠黝帘石化、绿泥石化、纤闪石化较强。
（3）黑云角闪斜长片麻岩：在此严性段内混合岩化较强，岩石为灰白色、深灰色，风化表面呈绿灰色、浅肉红色、白黄色。片麻状构造发育，岩石的基体成分为粒状变晶斜长石和石英、柱状变晶普通角闪石、鳞片变晶黑云母及磁铁矿、磷灰石等副矿物。局部岩石有混合岩化现象。混合岩脉体成分主要是钾长石，次为石英。在黑云角闪斜长片麻岩中夹斜长浅粒岩，呈似层状、豆荚状产出，与片麻岩呈渐变过渡关系。
（4）黑云斜长变粒岩：岩石为灰白色、深灰色，或浅绿色，平行粒状构造，局部见片麻状构造。主要矿物成分为变晶斜长石和石英、普通角闪石、黑云母，另外有微量磁铁矿、磷灰石、榍石等副矿物。局部岩石有混合岩化现象。
 2、第四系(Q4)：坡积物、冲洪积砾石、碎石、砂、粘土和腐植土。主要分布在沟谷、低洼、缓坡地带中。
2.1.2构造

构造以断裂为主，主要受丰宁-隆化深断裂影响而产生的近南北向断裂构造。是本区的主要导矿、控矿构造。

本矿区含金石英脉即赋存于凤凰嘴组黑云角闪斜长片麻岩中的北东向断裂带中。共发现两条平行断层，编号分别为F1和F2，断层性质均为正断层。其中F1断层长度约630m，总体走向15°，倾向南东，倾角75-80°，破碎带宽度1.0-2.0米；F2断层长度约520m，总体走向20°，倾向南西，倾角75-80°，破碎带宽度1.0-2.0米。断裂带内有角砾岩、碎裂岩，断裂性质多呈张扭性。断层带内硅化强烈，硅化带中可见黄铁矿化、黄铜矿化、方铅矿化。F1中产出Au1号矿体和Au2号矿体，F2中产出Au3号矿体和Au4号矿体。
2.1.3岩浆岩

岩浆岩主要有早元古代花岗闪长岩，分布在矿区南部，侵入凤凰咀组黑云斜长片麻岩中。岩石呈灰白色。主要矿物成分为斜长石、角闪石、石英、黑云母、磁铁矿等。闪长岩呈半自形粒状结构，块状构造。部分角闪石被透辉石、绿泥石所交代。
2.2矿体地质特征

本次核实工作共圈定金矿体4条，编号分别为Au1、Au2、Au3、Au4，现将各矿体特征叙述如下：
Au1号矿体：分布在矿区西南部，赋存于凤凰嘴组黑云角闪斜长片麻岩体的断裂构造带中,矿体呈脉状产出。由斜井LXJ控制。矿体出露长度237m, 厚度2.3-0.73m,平均厚度1.17m。矿体总体走向195°倾向105°，倾角80°。矿体赋存标高716米至610米。矿体品位Au最高10.22×10-6,最低2.58×10-6,平均7.43×10-6；Ag最高14.35×10-6,最低3.14×10-6,平均9.84×10-6。探求(333) 类资源储量28.07kt，金金属量208.60kg，银金属量276.20kg。占全区保有资源储量的40.37%。
Au2号矿体：分布在矿区西北部，赋存于凤凰嘴组黑云角闪斜长片麻岩体的断裂构造带中，矿体呈脉状产出。由竖井SJ1控制。矿体出露长度200m, 厚度1.80-0.82m,平均厚度0.99m。矿体总体走向187°倾向97°，倾角80°。矿体赋存标高718米至617米。矿体品位Au最高11.20×10-6,最低5.82×10-6,平均7.43×10-6；Ag最高1.28×10-6,最低0.03×10-6,平均0.65×10-6。探求(122b+333) 类资源储量28.76kt，金金属量224.59kg。占全区保有资源储量的41.36%。
Au3号矿体：分布在矿区东北部，赋存于凤凰嘴组黑云角闪斜长片麻岩体的断裂构造带中，矿体呈脉状产出。由钻孔ZK201、ZK202，探槽TC3-1、TC3-2、TC3-3控制。矿体出露长度123m, 厚度0.43-0.53m,平均厚度0.47m。矿体总体走向4°，倾向274°，倾角78°。矿体赋存标高830米至730米。矿体品位Au最高7.27×10-6,最低5.54×10-6,平均6.54×10-6。探求(122b+333) 类资源储量6.31kt，金金属量44.43kg。占全区保有资源储量的9.08%。
Au4号矿体：分布在矿区东南部，赋存于凤凰嘴组黑云角闪斜长片麻岩体的断裂构造带中，矿体呈脉状产出，由钻孔ZK203，探槽TC4-1、TC4-2、TC4-3 、TC4-4、TC4-5控制。矿体出露长度约204m，厚度0.45-0.63m,平均厚度0.47m。矿体总体走向4°，倾向274°，倾角80°。矿体赋存标高844米至740米。矿体品位Au最高7.54×10-6,最低5.38×10-6,平均6.77×10-6。探求(122b+333) 类资源储量6.39kt，金金属量43.19kg。占全区保有资源储量的9.18%。
2.3矿石质量

2.3.1矿石物质组成
矿石矿物成分有金属矿物和脉石矿物两大类，主要金属矿物为自然金,金矿石中含有少量的银，含银矿物为银金矿、辉银矿和自然银,黄铁矿，次为褐铁矿、黄铜矿，偶见辉锑锡铅矿、斑铜矿、辉铜矿。脉石矿物主要为石英，其次是绢云母、方解石等。矿石结构为自形-半自形粒状结构，浸染状构造。
2.3.2矿石化学成分
金矿石化学成分：具最近报告金矿石化学全分析，矿石化学成分主要为SiO2 76.61%，CaO 2.15%，MgO 2.19%，Al2O3 7.93%，Zn0.01%，Fe2O3 7.62%，Mn0.064%，Cr0.027%，TiO20.10%，Sb0.062%，S 1.24%，As0.06%，其他组分仅占1.937%，详见下表。
矿石化学全分析结果表表
	元素
	SiO2
	CaO
	MgO
	AL2O3
	Zn
	Fe2O3
	Mn

	含量%
	76.61
	2.15
	2.19
	7.93
	0.01
	7.62
	0.064

	元素
	Cr
	TiO2
	Sb
	S
	As
	其他
	3

	含量%
	0.027
	0.10
	0.062
	1.24
	0.06
	1.937
	


有益组分为Au、Ag，Au矿区矿石平均品位7.40×10-6%；Ag矿区矿石平均品位9.61×10-6%。
有害组分S含量为1.24%，As含量为0.06%,均达不到有害组分工业要求对矿石质量没有影响。
2.3.3矿石风（氧）化特征
本矿床氧化带深度15m左右,一般0—9m为氧化带，矿石中黄铁矿等硫化物被氧化为褐铁矿，经淋滤、风化形成蜂窝状矿石。9—15m为混合带，矿石中褐铁矿矿化普遍，以块状矿石为主，蜂窝状矿石少见，15m以下为原生矿石。
2.4矿石类型

矿床成因类型属中温热液石英脉型金矿床，矿床工业类型属石英单脉型矿床。
根据矿石矿物成分及脉石矿物的产出形态，矿石自然类型为金属硫化物石英脉型矿石。
石英呈团块状、细脉状，石英细脉沿构造片岩之片理分布，脉宽1－5mm ，最宽可达1－2cm；在多期次构造作用下，较宽的石英脉常被挤压为透镜体状、眼球状，沿片理呈串珠状分布。硫化物主要为黄铁矿，少量黄铜矿，此类型矿石品位一般较高，且相对稳定，单个样品Au品位最高11.20×10－6，最低2.58×10－6，平均品位为7.40×10－6。品级未分。
2.5矿体围岩、夹石特征

矿体顶、底板围岩主要为黑云斜长片麻岩和花岗闪长岩。矿体与围岩界限清楚，肉眼容易划分，本区后期构造不发育对矿体和围岩破坏不大。
2.6矿床共（伴）生矿产

矿区内共发现Au1、Au2号矿体有含一定的银矿石。其中Au1号矿体银矿石平均品位9.61×10－6 ，Au2号矿体银矿石平均品位0.65×10－6。仅Au1号矿体银矿石达到《岩金矿地质勘查规范》的伴生有用组份评价参考指标（＞2×10-6），在选矿流程中能回收，是矿山综合利用对象。其它元素含量均低于《岩金矿地质勘查规范》的伴生有用组份评价参考指标，无综合利用价值。
3矿石加工技术性能

该区矿体赋存于构造破碎带中，为含金石英脉矿石，致密、坚硬，有害组分AS含量较低，自然金粒度大小一般为0.01—0.03mm，矿石结构松散，裂隙发育，属易加工，易选矿石。矿山平硐中所采掘的部分矿石送金选厂进行选矿，参照其浮选流程，采取二段破碎，一段磨矿，磨矿细度-200目，90％以上，进行一次粗选，一次扫选一次精选。选矿主要技术指标：矿石入选品位一般7.4×10-6左右，精矿品位可达40×10-6，尾矿金品位0.38×10-6，产率为4.41%，选矿比为22：1选矿回收率85%。矿石加工技术性能良好。
4矿床开采技术条件

4.1矿区水文地质条件及开采后变化

矿区地处燕山山脉东段，海拔高度925m—625m，相对高差300m，属于低山地貌，最低侵蚀基准面720m。区内岩石主要为晚古生代花岗岩，没有溶洞及裂隙承压水，主要含水层为第四系孔隙水和片麻岩风化裂隙水，岩石储水性差。区内没有常年性地表水体，地下水的补给主要来自大气降水，矿区地势较高，自然排水条件良好，大气降水多被地表径流所排泄，渗入补给量微弱。第四系分布于沟谷中，厚度约3m，水位埋深较浅。矿体及采矿工程主要分布在当地侵蚀基准面以上，根据矿山施工开拓平硐过程中，结合实际排水情况SJ1沿脉637m中段最大涌水量2.1m3/h，正常涌水量0.9m3/h ，受地下水影响较小，矿山无露天采坑涌水量记录，但对实际开采无影响。综上，该矿床水文地质条件属简单类型。

4.2矿区工程地质条件及开采后的变化

该区矿体裸露地表，地表覆盖及植被较少，岩石稳固性较好。矿体顶底板岩石为斜长片麻岩，极限垂直抗压强度为50-100MPa，属中等坚硬完整岩石类型。岩石致密坚硬，稳固性较好，风化程度较低，裂隙不发育，地下开采一般不需支护。该区矿体地表进行过少量开采，其中CK1，位于Au2号矿体2-3线勘查线，680m以上，采坑面积约500m²。CK2位于Au3号矿体3-3至3-2线勘查线之间，680m以上，采坑面积约132m²。CK3位于Au4号矿体4-3至4-2线勘查线之间，790m以上，采坑面积约345m²。CK4位于Au4号矿体4-5至4-4线勘查线之间，830m以上，采坑面积约130m²。边坡较稳定，对地下巷道运输、采矿无影响，地下施工了少量开拓平硐，进行少量地下开采，围岩较稳固，开采后工程地质条件没有变化，未发生片帮或巷道冒落，局部地段加强巷道支护。因此，该矿区工程地质条件属简单类型。

4.3矿区环境地质条件及开采后的变化
本区属燕山地震构造区，新生代构造活动微弱，为稳定隆起区域。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001）的地震动峰值加速度区划图、地震动反应谱特征周期区划图，工作区的地震峰值加速度基本为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.45S，对照地震基本强度为Ⅵ度区。属相对稳定。

矿区处于山谷中、距公路、铁路、居民区较远，环境地质条件复杂程度为简单类型，矿石和废石中无有害成分，不会造成地表水和地下水污染，矿业活动对地质环境影响程度为较轻类型。

矿区水文地质条件简单，附近无污染源，地表水和地下水水质良好，区域地壳稳定，工程地质条件简单，矿石和废石中无有害成分，不会对地表水和地下水造成污染，综合评定，矿区环境地质条件为良好级。矿山到目前为止开采量较小，仅地表形成4个共1107m2的采坑位于Au2、Au3、 Au4号矿体，废石堆放较集中，对地形地貌和土地植被破坏较小。以后采矿转入地下开采，对环境影响不大。以后采矿活动产生的废石越来越多，为此、应制定边开采边治理措施，对废石进行管理。综合评价矿区环境地质条件为良好。

4.4 开采技术条件小结

综上，该矿床水文地质条件、工程地质条件简单，环境地质条件良好。矿山开采在当地侵蚀基准面以上，受地下水影响较小。矿体围岩单一，力学强度高，结构面不发育，稳定性好，工程地质问题不突出，无原生环境地质问题，因此、该矿山开采技术条件简单，应属简单类型(Ⅰ)。

5核实地质工作及质量评述

5.1勘探方法及工程布置原则

最近报告将勘查类型确定为Ⅱ类，勘查网度80m×80m。      

本次报告根据（DZ/T0205—2002）《岩金矿地质勘查规范》，结合矿山实际情况，Au2 、Au3、 Au4号矿体勘查类型确定为第Ⅲ勘查类型，勘查网度40m×40m， Au1号矿体斜井LXJ因封堵（水淹）无法进行下一步工作，沿用最近报告第Ⅱ勘查类型，勘查网度80m×80m。
本次地质工作重点为露天采场、井巷工程勘查，对井巷工程揭露地质资料进行搜集、整理。

探矿工程布置原则是:本着经济、实效的原则，在充分利用以往探矿工程的基础上，结合采矿的实际需要，符合勘查技术规范原则。
5.2勘探工程质量评述

本次核实工作充分利用露天和地下平硐工程，进行地质调查，系统采集样品，对矿体规模、形态、产状控制基本准确，符合工程质量要求，满足本次工作需求。基本查明了矿体形态、产状及品位变化情况，控制了深部矿体，提高了矿体的地质可靠程度，降低了采矿风险。分中段开采，基本达到了充分开采、利用矿产资源的目的，同时为下一中段的开拓打下了良好的基础。其工程质量和工程间距符合上述规范要求。

本次对现有采掘工程进行地质调查，对局部矿体进行了巷道地质调查和取样，确定采空区范围，基本达到了圈定矿体的要求，质量可靠。
5.3勘探工程测量及质量评述

5.3.1地形测量

本次资源储量核实工作地形测量坐标系统采用1980西安坐标系，高斯投影三度分带坐标，高程系统采用1985年黄海高程系统。

使用最近报告的1：2000地形图为基础，以国家坐标点为基站，利用全站仪对矿山原有采场、巷道重新进行了实测，修测1：2000地形图0.8019km2，符合相关规范的要求，满足本次核实工作的需要。

5.3.2地质测量

地质测量包括1：1000地质剖面测量等工作，1：1000地质剖面测量采用中海达V8双频GPS测定勘查线的位置以及勘查线方位上的矿体及各种地质界线点等，精度满足有关地质测量规范要求。

5.3.3采掘工程的测量

使用全站仪，以国家坐标点为基站，采用动态模式，在洞口留下控制点，对采掘工程巷道进行支导线测量，支导线测量点位精度Δm≤±0.05m；使用激光测量对采空区采矿高度、巷道宽度进行了测量，测量误差ΔL≤0.1m。质量符合本次工作要求。

5.4采样、化验及质量评述

5.4.1采样及质量评述

由于矿山多年未开采，Au1号矿体YSJ已封闭（报废）因此仍延用最近分析结果。本次仅在Au2号矿体SJ1沿脉637m中段进行了取样，矿体与围岩界线清楚未取边样。坑道中样品布置在顶板，采场、探槽中样品垂直矿体布样，刻槽法取样，样槽规格为10×5cm，样长一般为1.00—1.50m，大于1.50m时分为两个样。本次取验证样9件，利用最近报告102件。样品具有代表性，能反映矿体品位及变化规律，采样方法、规格符合规范要求。
5.4.2化验及质量评述
1、样品加工

基本分析样品加工采用切乔特公式Q＝Kd2进行。

式中：

Q……样品最低可靠质量（kg）

K……缩分系数

d……样品中最大颗粒直径（mm）

根据矿石有用组分分布较均匀，K值选用0.2，样品加工损失率小于5％，缩分误差小于3％。样品加工按碎样操作规程进行，磨细粒度200目，取200g左右送化学分析，其余留作副样保存。样品加工质量符合试验加工规范要求。

2、分析质量评述

本次基本分析由河北省化工第一实验室完成，该实验室为河北省质量技术监督局认证。

（1）基本分析样品分析及质量评述

基本分析样品进行Au的测试，测试方法是一次取样，二组份连续测定方法。

该方法具有一次取样连续测定、分析简便快速、成本低廉、检测结果准确的特点，尤其适合大批量样品的多组份测定。

样品破碎、过筛、拌匀和缩分等加工过程、加工质量及质量监控按（DZ0130.1 -2006）《地质矿产实验室测试质量管理规范》及《岩矿分析试样制备规程》执行。分析方法采用标准物质监控、密码检查样品、空白试验相结合的方法，符合《地质矿产部实验室测试质量管理规范》要求后，视为该批次分析质量合格，结果可以报出。

5.5探采对比

本次资源储量核实工作对比的基准报告为2012年11月河北紫石矿业技术开发服务有限公司编制的《河北省滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿扩界勘查及资源储量核实报告》。

5.5.1构造

据矿山探采及本次地质调查，没有发现较大的断层、脉岩对矿体的破坏现象，区内构造没有变化。
5.5.2矿体特征

本次核实，通过对矿区范围内的资料进一步收集整理，对比最近报告，矿体数量、形态、产状、规模、构造及空间位置基本与最近报告基本一致。具体矿体特征变化情况见下表。
矿体特征变化表                 

	矿体

编号
	矿体长度

（m）
	平均厚度

（m）
	产状倾向/倾角

（°）
	赋存标高
（m）

	
	最近

报告
	本次

核实
	最近

报告
	本次

核实
	最近

报告
	本次

核实
	最近

报告
	本次

核实

	Au1
	237
	237
	1.17
	1.17
	105/80
	105/80
	716-630
	716-630

	Au2
	200
	200
	0.99
	0.99
	97/80
	97/80
	718-627
	718-627

	Au3
	123
	123
	0.46
	0.46
	274/78
	274/78
	830-740
	830-740

	Au4
	204
	204
	0.47
	0.47
	274/80
	274/80
	844-750
	844-750


5.5.3开采技术条件

矿山开采技术条件与原报告对比无明显变化。
5.5.4勘查工作
本次报告根据《岩金矿地质勘查规范》（DZ/T0205—2002），结合矿山实际情况将勘查类型确定为Ⅲ类，勘查网度40m×40m，其中Au1号矿体斜井LXJ因封堵（水淹）无法进行下一步工作，沿用最近报告第Ⅱ勘查类型，勘查网度80m×80m。
6资源/储量估算

6.1 资源/储量估算工业指标

根据《岩金矿地质勘查规范》DZ/T0205—2002，结合该矿实际确定工业指标如下：

边界品位≥1×10-6
最低工业品位≥2.5×10-6

矿床平均品位≥4.5×10-6
最低可采厚度≥0.8m

夹石剔除厚度≥2m

低于开采厚度而品位较高时按相应的米·克/吨值≥2.0×10-6计算。
无矿段剔除标准:对应工程≥10m，不对应工程≥20m。
6.2 资源/储量估算范围、对象

资源储量估算对象为Au1、Au2 、Au3、 Au4号矿体。

资源储量估算范围及拐点坐标下表。

资源储量估算范围拐点坐标表        
	矿体编号
	拐点编号
	1980西安坐标系
	估算面积（km2）
	估算标高

	
	
	x
	y
	
	

	Au1

	1′
	4564238
	39536483
	0.0029

	716米至610米


	
	2′
	4564204
	39536463
	
	

	
	3′
	4564181
	39536454
	
	

	
	4′
	4564126
	39536444
	
	

	
	5′
	4564093
	39536441
	
	

	
	6′
	4564044
	39536447
	
	

	
	7′
	4564005
	39536455
	
	

	
	8′
	4564040
	39536457
	
	

	
	9′
	4564122
	39536459
	
	

	
	10′
	4564180
	39536466
	
	

	
	11′
	4564202
	39536468
	
	

	Au2
	12′
	4564509
	39536530
	0.0027
	718米至617米

	
	13′
	4564489
	39536528
	
	

	
	14′
	4564448
	39536526
	
	

	
	15′
	4564400
	39536524
	
	

	
	16′
	4564368
	39536522
	
	

	
	17′
	4564329
	39536518
	
	

	
	18′
	4564309
	39536514
	
	

	Au2
	19′
	4564327
	39536528
	0.0027
	718米至617米

	
	20′
	4564366
	39536534
	
	

	
	21′
	4564406
	39536539
	
	

	
	22′
	4564446
	39536543
	
	

	
	23′
	4564486
	39536548
	
	

	Au3
	24′
	4564583
	39537299
	0.0011
	830米至730米

	
	25′
	4564563
	39537289
	
	

	
	26′
	4564525
	39537267
	
	

	
	27′
	4564487
	39537259
	
	

	
	28′
	4564465
	39537268
	
	

	
	29′
	4564486
	39537272
	
	

	
	30′
	4564524
	39537283
	
	

	
	31′
	4564564
	39537294
	
	

	Au4
	32′
	4564347
	39537248
	0.0011
	844米至740米

	
	33′
	4564327
	39537241
	
	

	
	34′
	4564288
	39537237
	
	

	
	35′
	4564248
	39537226
	
	

	
	36′
	4564208
	39537230
	
	

	
	37′
	4564168
	39537226
	
	

	
	38′
	4564146
	39537229
	
	

	
	39′
	4564168
	39537231
	
	

	
	40′
	4564208
	39537235
	
	

	
	41′
	4564248
	39537238
	
	

	
	42′
	4564288
	39537242
	
	

	
	43′
	4564328
	39537246
	
	

	合计
	估算面积：0.0078 km2；估算标高：由844米至610米


6.3  资源/储量估算方法的选择及其依据

本矿区矿体形态较稳定，矿体厚度及品位变化均不大，所以依据矿体产出特征、勘查和采矿工程对矿体的控制程度，本次储量估算采用地质块段法，在垂直纵投影图中估算储量，由计算机直接提取矿体投影面积，依据矿体倾角换算成斜面积进行体积估算，最后求得矿石量和金金属量。
估算公式为：
1.矿石量计算公式

122b类别：Q= V×D 
333类别：Q= V×D /2
V=S×M

 = S′/sinα×M
式中：

Q—矿石量（t）

V—矿体体积（m3）

S—矿体斜面积（m2）

S′—矿体垂直投影面积（m2）

M—矿体平均厚度（m）

α—矿体倾角（度）

D—矿石体重（t/m3）

2.金属量计算公式

P＝Q×C
其中

P—金属量（kg）

Q—矿石量（t）

C—平均品位（Au×10-6）
6.4资源/储量估算主要参数的确定

6.4.1厚度的确定

单工程厚度：为该工程所有达到工业指标样品真厚度之和。

块段平均厚度：块段内各单工程样品厚度算术平均法求得。

矿体平均厚度：由矿体内各单工程厚度的算术平均法求得。

矿床平均厚度：为各矿体厚度的算术平均法求得。

6.4.2平均品位

单工程平均品位：以单工程所有达到工业指标样品的品位与相应矿体厚度加权平均求得。

块段平均品位：采用该块段内各单工程品位和单工程矿体厚度加权平均求得。

矿体平均品位：由该矿体各块段平均品位与矿石量加权平均求得。

全区（矿床）平均品位：由各矿体平均品位与矿石量加权平均求得。
6.4.3面积的确定

在垂直纵投影图上由计算机直接量取矿体投影面积（S′）,然后换算成斜面积（S）的方法。

 S=S′/sinα,式中

   S-块段斜面积（m2）

S′-块段在垂直纵投影图上的投影面积（m2）

α-倾角（°）
6.4.4矿石体重的确定

由于矿山近几年处于停产状态，故本次核实工作仍沿用最近报告所提交小体重值2.79t/m3
6.5矿体圈定的原则

由于矿体形态简单，较稳定，矿体与围岩界线明显，所以矿体圈定原则如下：
(1)按矿体的形态、产状及成矿规律，依据化验结果，按照工业指标规定圈定矿体。
(2)矿体的外部边界圈定按工程从等于或大于边界品位的样品圈起，大于夹石剔除厚度的从中予以圈出，当矿体的厚度小于最低可采厚度而品位较高时，按米·克/吨值圈定并。
(3)矿体的连接，先连接地质界线，再根据主要控矿地质特征连接矿体，连接采用直线，其工程间矿体的厚度不大于两工程的平均见矿厚度。
(4)控制矿体边界的见矿工程外推时，一个见矿，相邻工程无矿，Au1号矿体沿倾向以工程间距的1/4即（20m）平推，沿走向以工程间距的1/2即（40m）。 Au2 、Au3 、Au4号矿体沿倾向以工程间距的1/2即（20m）尖推，沿走向以工程间距的1/2即（20m）。但不能超过矿区边界；以米·克/吨值圈定矿体边界时,按照外推原则相应外推。使用沿脉坑道追索和控制矿体时，按“无矿段剔除标准”圈矿。
6.6采空区边界圈定

依据本次实测成果，结合最近报告中对矿山采场、巷道测量成果，圈定采空区范围，采空区边界以自然曲线连接，并反映在剖面图及资源储量估算图上。

6.7块段划分

（1）根据工程控制程度，按资源储量类别，依据勘查线划分块段。

（2）外推部分单独划分块段。

（3）块段编号为资源储量类别加顺序号，如：122b-1……。按上述原则，将资源储量估算区划分为9个（122b）块段，20个（333）块段，采空区划分为1个储量动用块段。
6.8资源/储量类型确定

根据本区采矿、探矿工程控制情况及研究程度，将达到规定工程控制网度要求的块段，确定为控制的经济基础储量（122b）。超过规定的工程控制网度或依据见矿工程外推的块段，确定为推断的内蕴资源量（333）。

6.9资源/储量估算结果

截至2015年11月底全区保有资源储量（122b+333）69.53kt，金属量金520.81kg，平均品位7.40×10-6，银金属量276.2 kg；平均品位9.61×10-6。其中控制的经济基础储量(122b)26.14kt, 金金属量192.91kg，平均品位7.38×10-6；推断的内蕴经济储量（333）43.39kt，金属量金327.90kg，平均品位7.40×10-6，银金属量276.2 kg，平均品位9.61×10-6。
全区累计动用资源储量22.78kt，其中采出矿石量19.36kt，损失矿石量3.42kt；动用金金属量166.73kg，采出金金属量141.72kg，损失金金属量25.01kg；动用银金属量218.9kg，采出银金属量186.07kg，损失银金属量32.83kg。开采回采率85%，损失率15%。        

2006年12月底以前动用资源储量22.78kt，其中采出矿石量19.36kt，损失矿石量3.42kt；动用金金属量166.73kg，采出金金属量141.72kg，损失金金属量25.01kg；动用银金属量218.9kg，采出银金属量186.07kg，损失银金属量32.83kg。开采回采率85%，损失率15%。           

2007年1月1日至2012年10月底（最近报告）动用资源储量0kt。 

2012年11月（最近报告）至今动用资源储量0kt。

累计查明资源储量（122b+333）92.31 kt，金属量金687.54kg，银495.1 kg。
6.10资源/储量估算中需说明的问题
1、由于矿山多年处于停产状态，Au1号矿体LSJ已封闭（水淹）因此仍延用最近分析结果。
2、最近报告至本次核实矿山没有进行采矿活动，固本次小体重值沿用最近报告。
6.11资源/储量动态变化

（1）本次核实对比基准报告为，2012年12月河北紫石矿业技术开发服务有限公司提交的《河北省滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿扩界勘查及资源储量核实报告》，累计查明资源储量92.04 kt，金属量金681.68kg，银495.1 kg。
（2）本次核实截止2015年12月底，累计查明资源储量92.31kt，金属量金687.54kg，银495.1 kg。累积查明资源储量增加矿石量0.27 kt，增幅为0.29%。
（3）对比基准报告本次核实资源储量情况发生变化主要原因为：Au2 、Au3、 Au4号矿体，勘查类型由最近报告的Ⅱ类型改为本次报告的Ⅲ类型，外推方式由最近报告的1/4平推，改为本次报告的1/2尖推。
7矿床概略经济评价

7.1经济形势分析

众所周知，金具有抗腐蚀、抗氧化、耐高温等特征，不但可以做为货币在国际上流通，作为衡量国家经济实力的主要指标，还可制成各种贵重的首饰和纪念品，具有很高的经济价值。在电子、电器工业部门主要用于连接器和印刷电路板上的镀金。在航空、航天、火箭及国防武器中、高稳定的连接器和特殊部件也需使用黄金。因此，金矿资源的勘查和开发，一直为国家及个体采矿业者所重视。

7.2.经济效益分析

该矿为易选矿石，矿体规模较小，平均品位7.40×10-6左右，暂按平均500元/吨矿石价格进行经济技术评价。

7.2.1设计利用资源量

截止2015年11月底，全区保有资源储量（122b+333）69.53kt，金金属量520.81kg，平均品位7.40×10-6，银金属量276.2 kg；平均品位9.61×10-6。其中控制的经济基础储量(122b)26.14kt, 金金属量192.91kg，平均品位7.38×10-6；推断的内蕴经济储量（333）43.39kt，金属量金327.90kg，平均品位7.40×10-6，银276.2 kg，平均品位9.61×10-6。
Qk=[（122b）×k+（333）×k] ×K′
 =（26.14×0.80+43.39×0.60）×0.90
=46.95×0.9
=42.26kt
式中：Qk： 为可采资源储量（kt）
K：  为可采系数，（122b）80%、（333）60%
K′：为回采率 K′=90％
7.2.2服务年限(T)

公式： T=Qk/A×（1-P）
=42.26/15×（1-0.1）
=3.13年
式中：
T—矿山服务年限
A—矿山生产能力15kt/a
Qk—开采范围内可采储量（kt）
P—贫化率10%
7.2.3利润估算

1、年销售收
矿山所产矿石市场销售价格均为500元/t，按每年采矿石1.5万吨。
销售收入＝500元/t×15000t
　　　　＝750万元
2、年生产总成本
年总成本，2015年已知同行业金矿实际成本为100元/ t。                     
年总成本＝100元/ t×15000t
　　　　＝150万元
3、年销售利润
年销售利润＝年销售收入-年总成本
　　　　　＝750万元-150万元
＝600万元
4、年所得税
年上缴所得税＝年销售利润×33％
＝600万元×33％
＝198万元
5、年所得税后利润
年所得税后利润＝年销售利润-所得税
＝600万元-198万元
＝402万元
综上所述矿山服务年限为3.13年，年所得税后利润为402万元，经济效益和社会效益良好。
7.3综合评价分析

本矿区矿石矿物成分简单，交通方便，供水供电条件良好，水文地质工程地质条件简单，矿石选矿工艺流程简单，并且矿石加工性能良好。总之，矿区内部、外部建设条件较好，通过矿床开发技术经济评价，能够给矿山企业带来较大利润，矿山具有较高的盈利能力和较好的发展前景。
8 结语

8.1取得的主要成果

截至2015年11月底全区保有资源储量（122b+333）69.53kt，金属量金520.81kg，平均品位7.40×10-6，银金属量276.2 kg；平均品位9.61×10-6。其中控制的经济基础储量(122b)26.14kt, 金金属量192.91kg，平均品位7.38×10-6；推断的内蕴经济储量（333）43.39kt，金属量金327.90kg，平均品位7.40×10-6，银金属量276.2 kg，平均品位9.61×10-6。
全区累计动用资源储量22.78kt，其中采出矿石量19.36kt，损失矿石量3.42kt；动用金金属量166.73kg，采出金金属量141.72kg，损失金金属量25.01kg；动用银金属量218.9kg，采出银金属量186.07kg，损失银金属量32.83kg。开采回采率85%，损失率15%。        

2006年12月底以前动用资源储量22.78kt，其中采出矿石量19.36kt，损失矿石量3.42kt；动用金金属量166.73kg，采出金金属量141.72kg，损失金金属量25.01kg；动用银金属量218.9kg，采出银金属量186.07kg，损失银金属量32.83kg。开采回采率85%，损失率15%。           

2007年1月1日至2012年10月底（最近报告）动用资源储量0kt。 

2012年11月（最近报告）至今动用资源储量0kt。

累计查明资源储量（122b+333）92.31 kt，金属量金687.54kg，银495.1 kg。
按矿山生产能力15kt/a，回采率90％计算，综上所述矿山服务年限为3.13年，年所得税后利润为402万元。
8.2建议

1、该矿勘查工作程度较低，有一定的找矿前景，建议在矿山开采过程中应采取边采边探的生产方针，加强对深部矿体生产找矿工作，从而扩大资源储量，提高储量类别，延长矿山服务年限。

2、加强安全生产工作的管理，坚决贯彻“安全第一，预防为主”和“先安全，后生产”的安全生产方针。对凿岩，装药和爆破作业以及地面、巷道防洪必须有专职或兼职安全员负责管理，同时要处理好爆破后预板及两邦浮石，以免掉块伤人或损坏设备。

3、矿山要坚决贯彻执行“在开采中保护环境，加强治理”的原则。
附表1 -1                  测量成果表                    
	矿体编号
	工程编号
	编号
	1980西安直角坐标系

	
	
	
	X
	Y
	Z

	Au1
	XJ
	井口
	4564030.90
	39536416.15
	625.3

	
	
	02
	4564072.78
	39536418.15
	650.0

	
	
	08
	4564099.16
	39536421.19
	630.8

	
	
	09
	4564132.28
	39536421.25
	625.1

	
	625m中段
	11
	4564143.54
	39536405.74
	625.2

	
	
	13
	4564183.98
	39536409.02
	625.3

	
	PD1
	PD1封堵
	4564031.78
	39536454.61
	669.9

	
	PD2
	PD2封堵
	4564023.22
	39536390.35
	669.7

	
	1线
	1线西端
	4564053.27
	39536369.44
	718.9

	
	
	1线东端
	4564037.36
	39536437.34
	744.8

	
	2线
	2线西端
	4564131.16
	39536387.68
	725.4

	
	
	2线东端
	4564115.25
	39536455.59
	758.8

	
	3线
	3线西端
	4564209.00
	39536405.94
	761.2

	
	
	3线东端
	4564193.08
	39536473.82
	775.3

	Au2
	SJ1
	井口
	4564323.70
	39536561.38
	677.01

	
	PD3
	硐口
	4564371.72
	39536519.68
	672.0

	
	2-1线
	2-1线西端
	4564339.98
	39536420.37
	653.1

	
	
	2-1线东端
	4564322.55
	39536569.36
	680.5

	
	2-2线
	2-2线西端
	4564379.92
	39536423.53
	649.3

	
	
	2-2线东端
	4564362.49
	39536572.52
	681.1

	
	2-3线
	2-3线西端
	4564419.44
	39536429.67
	673.3

	
	
	2-3线东端
	4564402.01
	39536578.65
	698.2

	
	2-4线
	2-4线西端
	4564459.19
	39536434.13
	697.6

	
	
	2-4线东端
	4564441.76
	39536583.12
	717.3

	
	2-5线
	2-5线西端
	4564498.90
	39536438.96
	708.4

	
	
	2-5线东端
	4564481.47
	39536587.95
	734.9

	
	2-6线
	2-6线西端
	4564538.66
	39536443.39
	670.8

	
	
	2-6线东端
	4564521.22
	39536592.41
	713.4

	
	2-7线
	2-7线西端
	4564578.36
	39536448.26
	649.9

	
	
	2-7线东端
	4564560.93
	39536597.25
	698.7

	Au3
	ZK201
	孔口
	4564487.02
	39537261.18
	833.62

	
	ZK202
	孔口
	4564525.34
	39537268.91
	809.86

	
	3-1线
	3-1线西端
	4564485.59
	39534310.79
	812.3

	
	
	3-1线东端
	4564475.55
	39534460.45
	834.2

	
	3-2线
	3-2线西端
	4564523.60
	39534324.17
	811.9

	
	
	3-2线东端
	4564513.55
	39534473.83
	829.2

	
	3-3线
	3-3线西端
	4564563.18
	39534329.92
	803.3

	
	
	3-3线东端
	4564553.14
	39534479.58
	796.1


附表1 -2                    测量成果表                    
	矿体编号
	工程编号
	编号
	1980西安直角坐标系

	
	
	
	X
	Y
	Z

	Au4
	ZK203
	孔口
	4564248.81
	39537225.58
	828.45

	
	4-1线
	4-1线西端
	4564327.78
	39534272.78
	762.9

	
	
	4-1线东端
	4564317.74
	39534422.44
	808.2

	
	4-2线
	4-2线西端
	4564288.25
	39534266.69
	767.3

	
	
	4-2线东端
	4564277.83
	39534419.76
	791.1

	
	4-3线
	4-3线西端
	4564247.96
	39534267.42
	775.5

	
	
	4-3线东端
	4564237.92
	39534417.08
	801.3

	
	4-4线
	4-4线西端
	4564208.11
	39534264.03
	780.6

	
	
	4-4线东端
	4564198.01
	39534414.41
	833.8

	
	4-5线
	4-5线西端
	4564168.14
	39534262.06
	790.2

	
	
	4-5线东端
	4564158.10
	39534411.73
	866.5


附表2-1                  样品分析结果表          
	矿体编号
	工程
编号
	样品
编号
	样品长度(m)

	样品厚度（m）
	分析结果（10-6）
	备注

	
	
	
	
	
	Au
	Ag
	

	Au1
	TC3
	H1
	0.46
	0.39
	0.15
	0.41
	利用最
近报告


	
	
	H2
	0.80
	0.77
	6.56
	7.88
	

	
	
	H3
	0.43
	0.41
	6.11
	8.58
	

	
	
	H4
	0.54
	0.48
	0.04
	0.10
	

	
	TC01
	1
	0.8
	0.78
	0.03
	0.10
	

	
	
	2
	0.8
	0.78
	7.89
	8.14
	

	
	
	3
	0.4
	0.39
	8.05
	10.32
	

	
	
	4
	0.8
	0.78
	0.52
	0.10
	

	
	TC02
	5
	0.8
	0.78
	1.20
	1.00
	

	
	
	6
	0.8
	0.78
	4.52
	6.62
	

	
	
	7
	0.4
	0.39
	3.84
	5.92
	

	
	
	8
	0.8
	0.78
	0.04
	0.06
	

	
	TC03
	9
	0.8
	0.78
	0.08
	0.10
	

	
	
	10
	0.8
	0.78
	5.82
	7.94
	

	
	
	11
	0.4
	0.39
	4.89
	6.05
	

	
	
	12
	0.8
	0.78
	0.12
	0.15
	

	
	TC04
	13
	0.8
	0.78
	0.07
	0.09
	

	
	
	14
	0.8
	0.78
	6.64
	10.05
	

	
	
	15
	0.4
	0.39
	4.56
	8.78
	

	
	
	16
	0.8
	0.78
	0.04
	0.06
	

	
	TC05
	17
	0.8
	0.78
	0.06
	1.02
	

	
	
	18
	0.8
	0.78
	7.22
	8.21
	

	
	
	19
	0.4
	0.39
	7.25
	9.67
	

	
	
	20
	0.8
	0.78
	0.09
	0.05
	

	
	TC06
	21
	0.8
	0.78
	0.12
	0.01
	

	
	
	22
	0.8
	0.78
	4.98
	7.82
	

	
	
	23
	0.4
	0.39
	2.56
	3.22
	

	
	
	24
	0.8
	0.78
	0.06
	0.12
	

	
	TC07
	25
	0.8
	0.78
	0.15
	0.07
	

	
	
	26
	0.8
	0.78
	6.25
	8.44
	

	
	
	27
	0.4
	0.39
	5.74
	9.52
	

	
	
	28
	0.8
	0.78
	0.06
	0.05
	

	
	
	29
	0.8
	0.78
	0.85
	0.52
	

	
	
	30
	0.8
	0.78
	3.56
	4.13
	

	
	
	31
	0.4
	0.39
	5.84
	8.51
	


	矿体
编号
	工程
编号
	样品
编号
	样品长度(m)

	样品厚度（m）
	分析结果（10-6）
	备注

	
	
	
	
	
	Au
	Ag
	

	Au1
	TC08
	32
	0.8
	0.78
	0.10
	0.23
	利用最
近报告

	
	TC09
	33
	0.8
	0.78
	0.10
	0.06
	

	
	
	34
	0.8
	0.78
	5.22
	8.04
	

	
	
	35
	0.4
	0.39
	6.54
	8.81
	

	
	
	36
	0.8
	0.78
	0.07
	0.09
	

	
	TC010
	37
	0.8
	0.78
	0.05
	0.08
	

	
	
	38
	0.8
	0.78
	2.85
	3.14
	

	
	
	39
	0.4
	0.39
	6.25
	9.41
	

	
	
	40
	0.8
	0.78
	0.10
	0.09
	

	
	TC011
	41
	0.8
	0.78
	0.15
	0.17
	

	
	
	42
	0.8
	0.78
	4.56
	7.84
	

	
	
	43
	0.4
	0.39
	2.58
	3.77
	

	
	
	44
	0.8
	0.78
	0.04
	0.08
	

	
	TC012
	45
	0.8
	0.78
	0.09
	0.12
	

	
	
	46
	0.8
	0.78
	5.66
	8.82
	

	
	
	47
	0.4
	0.39
	5.89
	8.04
	

	
	
	48
	0.8
	0.78
	0.08
	0.09
	

	
	TC013
	49
	0.8
	0.78
	0.13
	0.15
	

	
	
	50
	0.8
	0.78
	2.77
	3.56
	

	
	
	51
	0.4
	0.39
	10.22
	14.35
	

	
	
	52
	0.8
	0.78
	0.01
	0.04
	

	
	TC014
	53
	0.8
	0.78
	0.06
	0.07
	

	
	
	54
	0.8
	0.78
	5.25
	6.25
	

	
	
	55
	0.4
	0.39
	3.25
	3.88
	

	
	
	56
	0.8
	0.78
	0.09
	0.10
	

	Au2
	TC2-1
	H01
	1.00
	1.00
	0.25
	0.36
	利用最
近报告

	
	
	H02
	0.84
	0.84
	6.56
	0.64
	

	
	
	H03
	1.00
	1.00
	1.01
	0.86
	

	
	TC2-2
	H04
	1.00
	1.00
	0.57
	0.82
	

	
	
	H05
	1.00
	1.00
	7.06
	0.93
	

	
	
	H06
	1.00
	1.00
	7.23
	1.21
	

	
	
	H07
	1.00
	1.00
	0.46
	0.26
	


附表2-2                  样品分析结果表

附表2-3                 样品分析结果表
	矿体
编号
	工程
编号
	样品
编号
	样品
长度(m) 
	样品
厚度（m）
	分析结果（10-6）
	备注

	
	
	
	
	
	Au
	Ag
	

	Au2
	CK1
	H08
	1.00
	1.00
	0.81
	0.07
	利用最
近报告

	
	
	H09
	0.96
	0.96
	7.28
	0.36
	

	
	
	H010
	1.00
	1.00
	0.08
	0.13
	

	
	TC2-4
	H011
	1.00
	1.00
	0.13
	0.61
	

	
	
	H012
	0.87
	0.87
	6.96
	1.04
	

	
	
	H013
	1.00
	1.00
	0.08
	0.52
	

	
	TC2-5
	H014
	1.00
	1.00
	1.12
	0.24
	

	
	
	H015
	1.00
	1.00
	0.82
	1.10
	

	
	
	H016
	1.00
	1.00
	0.07
	0.31
	

	
	TC2-6
	H017
	1.00
	1.00
	0.36
	0.08
	

	
	
	H018
	1.00
	1.00
	1.22
	0.16
	

	
	
	H019
	1.00
	1.00
	0.04
	0.24
	

	
	TC2-7
	H020
	1.00
	1.00
	0.36
	0.20
	

	
	
	H021
	1.00
	1.00
	0.57
	0.38
	

	
	
	H022
	1.00
	1.00
	0.11
	0.04
	

	
	637m
沿脉巷
	SY1
	0.82
	0.82
	0.51
	0.19
	

	
	
	SY2
	0.83
	0.83
	7.84
	1.13
	

	
	
	SY3
	0.92
	0.92
	0.71
	0.72
	

	
	
	SY4
	0.85
	0.85
	8.62
	0.59
	

	
	
	NY1
	1.32
	1.32
	7.14
	0.14
	

	
	
	NY2
	0.94
	1.54
	6.85
	0.26
	

	
	
	NY3
	0.87
	1.23
	11.20
	1.28
	

	
	
	NY4
	0.97
	0.97
	8.57
	0.29
	

	
	
	NY5
	0.82
	0.82
	9.53
	0.56
	

	
	
	NY6
	1.12
	1.12
	9.26
	0.47
	

	
	
	NY7
	1.14
	1.14
	10.08
	1.03
	

	
	
	NY8
	1.05
	1.05
	8.57
	0.74
	

	
	
	NY9
	0.83
	1.36
	5.82
	0.28
	

	
	
	NY10
	1.09
	1.52
	6.14
	1.05
	

	
	
	NY11
	1.11
	1.31
	5.27
	0.58
	

	
	
	NY12
	1.07
	1.07
	7.91
	0.62
	

	
	
	NY13
	1.26
	1.26
	9.46
	0.71
	

	
	
	NY14
	1.35
	1.35
	8.66
	1.23
	

	
	
	NY15
	0.93
	0.93
	7.51
	0.03
	

	
	
	NY16
	0.86
	0.86
	6.35
	0.08
	


附表2-4                   样品分析结果表          
	矿体编号
	工程
编号
	样品
编号
	样品长度(m)

	样品厚度（m）
	分析结果（10-6）
	备注

	
	
	
	
	
	Au
	

	Au3
	TC3-1
	H023
	1.00
	0.90
	0.35
	利用最
近报告

	
	
	H024
	0.54
	0.43
	5.54
	

	
	
	H025
	1.00
	0.90
	0.18
	

	
	TC3-2
	H026
	1.00
	0.90
	1.05
	

	
	
	H027
	0.59
	0.47
	6.34
	

	
	
	H028
	1.00
	0.90
	0.58
	

	
	TC3-3
	H029
	1.00
	0.90
	0.77
	

	
	
	H030
	0.59
	0.47
	7.27
	

	
	
	H031
	1.00
	0.90
	1.18
	

	
	ZK201
	ZKH1
	1.00
	0.25
	0.18
	

	
	
	ZKH2
	0.73
	0.18
	6.05
	

	
	
	ZKH3
	0.67
	0.17
	6.35
	

	
	
	ZKH4
	0.72
	0.18
	7.08
	

	
	
	ZKH5
	1.00
	0.25
	1.77
	

	
	ZK202
	ZKH6
	1.00
	0.25
	1.18
	

	
	
	ZKH7
	0.93
	0.23
	6.67
	

	
	
	ZKH8
	0.77
	0.19
	7.35
	

	
	
	ZKH9
	1.00
	0.25
	0.17
	

	Au4
	TC4-1
	H032
	1.00
	0.69
	0.25
	

	
	
	H033
	0.65
	0.45
	7.54
	

	
	
	H034
	1.00
	0.69
	0.18
	

	
	TC4-2
	H035
	1.00
	1.00
	0.05
	

	
	
	H036
	0.47
	0.47
	5.83
	

	
	
	H037
	1.00
	1.00
	0.21
	

	
	TC4-3
	H038
	1.00
	0.90
	0.15
	

	
	
	H039
	0.50
	0.48
	7.24
	

	
	
	H040
	1.00
	0.90
	0.09
	

	
	TC4-4
	H041
	1.00
	0.80
	1.25
	

	
	
	H042
	0.79
	0.63
	6.55
	

	
	
	H043
	1.00
	0.80
	1.58
	

	
	TC4-5
	H044
	1.00
	0.70
	1.07
	

	
	
	H045
	0.84
	0.53
	7.27
	

	
	
	H046
	1.00
	0.70
	0.18
	

	
	ZK203
	ZKH10
	1.00
	0.28
	1.18
	

	
	
	ZKH11
	0.63
	0.17
	7.05
	

	
	
	ZKH12
	0.62
	0.17
	6.85
	

	
	
	ZKH13
	1.00
	0.28
	0.77
	


附表3                 小体重测试结果登记表                  
	矿区
名称
	工程号
	样 号
	样 号
	  小体重
	Au（10-6）
	Ag（10-6）

	南岔
金矿
	TC01
	2
	T1
	2.95 
	7.89
	8.14

	
	TC02
	6
	T2
	3.08 
	4.52
	6.62

	
	
	7
	T3
	2.36 
	3.84
	5.92

	
	TC03
	10
	T4
	3.11 
	5.82
	7.94

	
	
	11
	T5
	2.44 
	4.89
	6.05

	
	TC09
	34
	T6
	2.87 
	5.22
	8.04

	
	
	35
	T7
	3.19 
	6.54
	8.81

	
	TC2-1
	H02
	T8
	3.38 
	6.56
	0.64

	
	TC2-2
	H05
	T9
	3.35 
	7.06
	0.93

	
	TC2-4
	H12
	T10
	2.67 
	6.96
	1.04

	
	637m
沿脉巷
	SY2
	T11
	2.14
	7.84
	1.13

	
	
	NY6
	T12
	2.45
	9.26
	0.47

	
	
	NY7
	T13
	2.89
	10.08
	1.03

	
	TC3-1
	H24
	T14
	3.01
	5.54
	

	
	TC3-2
	H27
	T15
	2.03
	6.34
	

	
	TC3-3
	H30
	T16
	2.14
	7.27
	

	
	TC4-1
	H33
	T17
	2.55
	7.54
	

	
	TC4-2
	H36
	T18
	2.67
	5.38
	

	
	TC4-3
	H39
	T19
	3.57
	7.24
	

	
	TC4-4
	H42
	T20
	2.95
	6.55
	

	
	平均值
	2.79
	6.62
	4.37


附表4-1                        单工程平均品位、厚度计算表
	矿体
编号
	工程
编号
	样品
编号
	样厚（m）
	品位（10-6）
	品位厚度加权积
	矿体厚度（m）
	平均品位（10-6）
	备注

	
	
	
	
	Au
	Ag
	Au
	Ag
	
	Au
	Ag
	

	Au1

	TC3
	H2
	0.77
	6.56
	7.88
	5.05
	6.07
	1.18
	6.41 
	8.13 
	利用最
近报告


	
	
	H3
	0.41
	6.11
	8.58
	2.51
	3.52
	
	
	
	

	
	TC01
	2
	0.78
	7.89
	8.14
	6.15
	6.35
	1.17
	10.62 
	12.31 
	

	
	
	3
	0.39
	8.05
	10.32
	6.28
	8.05
	
	
	
	

	
	TC02
	6
	0.78
	4.52
	6.62
	5.02
	7.35
	1.17
	8.32 
	12.50 
	

	
	
	7
	0.39
	3.84
	5.92
	4.72
	7.28
	
	
	
	

	
	TC03
	10
	0.78
	5.82
	7.94
	4.54
	6.19
	1.17
	7.14 
	9.32 
	

	
	
	11
	0.39
	4.89
	6.05
	3.81
	4.72
	
	
	
	

	
	TC04
	14
	0.78
	6.64
	10.05
	6.24
	9.45
	1.17
	11.65 
	20.23 
	

	
	
	15
	0.39
	4.56
	8.78
	7.39
	14.22
	
	
	
	

	
	TC05
	18
	0.78
	7.22
	8.21
	5.63
	6.40
	1.17
	9.65 
	11.91 
	

	
	
	19
	0.39
	7.25
	9.67
	5.66
	7.54
	
	
	
	

	
	TC06
	22
	0.78
	4.98
	7.82
	3.88
	6.10
	1.17
	5.03 
	7.36 
	

	
	
	23
	0.39
	2.56
	3.22
	2.00
	2.51
	
	
	
	

	
	TC07
	26
	0.78
	6.25
	8.44
	4.88
	6.58
	1.17
	8.00 
	11.97 
	

	
	
	27
	0.39
	5.74
	9.52
	4.48
	7.43
	
	
	
	

	
	TC08
	30
	0.78
	3.56
	4.13
	2.78
	3.22
	1.17
	6.27 
	8.43 
	

	
	
	31
	0.39
	5.84
	8.51
	4.56
	6.64
	
	
	
	

	
	TC09
	34
	0.78
	5.22
	8.04
	4.07
	6.27
	1.17
	7.84 
	11.23 
	

	
	
	35
	0.39
	6.54
	8.81
	5.10
	6.87
	
	
	
	

	
	TC010
	38
	0.78
	2.85
	3.14
	2.22
	2.45
	1.17
	6.07 
	8.37 
	

	
	
	39
	0.39
	6.25
	9.41
	4.88
	7.34
	
	
	
	

	
	TC011
	42
	0.78
	4.56
	7.84
	3.56
	6.12
	1.17
	4.76 
	7.74 
	

	
	
	43
	0.39
	2.58
	3.77
	2.01
	2.94
	
	
	
	


附表4-2                       单工程平均品位、厚度计算表
	矿体
编号
	工程
编号
	样品
编号
	样厚（m）
	品位（10-6）
	品位厚度加权积
	矿体厚度（m）
	平均品位（10-6）
	备注

	
	
	
	
	Au
	Ag
	Au
	Ag
	
	Au
	Ag
	

	Au1
	TC012
	46
	0.78
	5.66
	8.82
	4.41
	6.88
	1.17
	7.69 
	11.24 
	利用最
近报告


	
	
	47
	0.39
	5.89
	8.04
	4.59
	6.27
	
	
	
	

	
	TC013
	50
	0.78
	2.77
	3.56
	2.16
	2.78
	1.17
	8.66 
	11.94 
	

	
	
	51
	0.39
	10.22
	14.35
	7.97
	11.19
	
	
	
	

	
	TC014
	54
	0.78
	5.25
	6.25
	4.10
	4.88
	1.17
	5.68 
	6.76 
	

	
	
	55
	0.39
	3.25
	3.88
	2.54
	3.03
	
	
	
	

	Au2
	TC2-1
	H02
	0.84
	6.56
	0.64
	5.51 
	0.54 
	0.84
	6.56
	0.64
	

	
	TC2-2
	H05
	1.00
	7.06
	0.93
	14.29
	2.14
	2.00
	7.15
	1.07
	

	
	
	H06
	1.00
	7.23
	1.21
	
	
	
	
	
	

	
	CK1
	H09
	0.96
	7.28
	0.36
	6.99 
	0.35 
	0.96
	7.28
	0.36
	

	
	TC2-4
	H012
	0.87
	6.96
	1.04
	6.06 
	0.90 
	1.17
	6.96
	1.04
	

	
	南沿脉
	SY2
	0.83
	7.84
	1.13
	6.51 
	0.94 
	0.83
	7.84
	1.13
	

	
	南沿脉
	SY4
	0.85
	8.62
	0.59
	7.33 
	0.50 
	0.85
	8.62
	0.59
	

	
	北沿脉
	NY1
	1.32
	7.14
	0.14
	9.42 
	0.18 
	1.32
	7.14
	0.14
	

	
	北沿脉
	NY2
	0.94
	6.85
	0.26
	6.44 
	0.24 
	0.94
	6.85
	0.26
	

	
	北沿脉
	NY3
	0.87
	11.20
	1.28
	9.74 
	1.11 
	0.87
	11.20
	1.28
	


附表4-3                           单工程平均品位、厚度计算表
	矿体
编号
	工程
编号
	样品
编号
	样厚
（m）
	品位（10-6）
	品位厚度加权积
	矿体厚度（m）
	平均品位（10-6）
	备注

	
	
	
	
	Au
	Ag
	Au
	Ag
	
	Au
	Ag
	

	Au2
	北沿脉
	NY4
	0.97
	8.57
	0.29
	8.31
	0.28
	0.97
	8.57
	0.29
	利用最近报告

	
	北沿脉
	NY5
	0.82
	9.53
	0.56
	7.81
	0.46
	0.82
	9.53
	0.56
	

	
	北沿脉
	NY6
	1.12
	9.26
	0.47
	10.37
	0.53
	1.12
	9.26
	0.47
	

	
	北沿脉
	NY7
	1.14
	10.08
	1.03
	11.49
	1.17
	1.14
	10.08
	1.03
	

	
	北沿脉
	NY8
	1.05
	8.57
	0.74
	9.00
	0.78
	1.05
	8.57
	0.74
	

	
	北沿脉
	NY9
	0.83
	5.82
	0.28
	4.83
	0.23
	0.83
	5.82
	0.28
	

	
	北沿脉
	NY10
	1.09
	6.14
	1.05
	6.69
	1.14
	1.09
	6.14
	1.05
	

	
	北沿脉
	NY11
	1.11
	5.27
	0.58
	5.85
	0.64
	1.11
	5.27
	0.58
	

	
	北沿脉
	NY12
	1.07
	7.91
	0.62
	8.46
	0.66
	1.07
	7.91
	0.62
	

	
	北沿脉
	NY13
	1.26
	9.46
	0.71
	11.92
	0.89
	1.26
	9.46
	0.71
	

	
	北沿脉
	NY14
	1.35
	8.66
	1.23
	11.69
	1.66
	1.35
	8.66
	1.23
	

	
	北沿脉
	NY15
	0.93
	7.51
	0.03
	6.98
	0.03
	0.93
	7.51
	0.03
	

	
	北沿脉
	NY16
	0.86
	6.35
	0.08
	5.46
	0.07
	0.86
	6.35
	0.08
	


附表4-4                             单工程平均品位、厚度计算表
	矿体
编号
	工程
编号
	样品
编号
	样厚（m）
	品位（10-6）
	品位厚度加权积
	矿体厚度（m）
	平均品位（10-6）
	备注

	
	
	
	
	Au
	Au
	
	Au
	

	Au3
	TC3-1
	H024
	0.43
	5.54
	2.38
	0.43
	5.54
	利用最
近报告


	
	TC3-2
	H027
	0.47
	6.34
	2.98
	0.47
	6.34
	

	
	TC3-3
	H030
	0.47
	7.27
	3.42
	0.47
	7.27
	

	
	ZK201
	ZKH2
	0.18
	6.05
	1.09
	0.53
	6.49
	

	
	
	ZKH3
	0.17
	6.35
	1.08
	
	
	

	
	
	ZKH4
	0.18
	7.08
	1.27
	
	
	

	
	ZK202
	ZKH7
	0.23
	6.67
	1.53
	0.42
	6.98
	

	
	
	ZKH8
	0.19
	7.35
	1.40
	
	
	

	Au4
	TC4-1
	H033
	0.45
	7.54
	3.39
	0.45
	7.54
	

	
	TC4-2
	H036
	0.47
	5.83
	2.74
	0.47
	5.83
	

	
	TC4-3
	H039
	0.48
	7.24
	3.48
	0.48
	7.24
	

	
	TC4-4
	H042
	0.63
	6.55
	4.13
	0.63
	6.55
	

	
	TC4-5
	H045
	0.53
	7.27
	3.85
	0.53
	7.27
	

	
	ZK203
	ZKH11
	0.17
	7.05
	1.20
	0.34
	6.94
	

	
	
	ZKH12
	0.17
	6.85
	1.16
	
	
	


附表5-1               　              块段平均品位、厚度计算表          
	矿体编号
	块段编号
	工程编号
	单工程
厚度（m）
	单工程品位（10-6）
	品位厚度加权积
	块段平均厚度（m）
	块段平均品位（10-6）

	
	
	
	
	Au
	Ag
	Au
	Ag
	
	Au
	Ag

	Au1
	333－1
	TC3
	1.18
	6.41
	8.13
	7.564
	9.593
	1.18
	6.41
	8.13

	
	333－2
	TC3
	1.18
	6.41
	8.13
	7.564
	9.593
	1.17
	7.11
	9.51

	
	
	TC012
	1.17
	7.69 
	11.24 
	8.997 
	13.151 
	
	
	

	
	
	TC013
	1.17
	8.66 
	11.94 
	10.132 
	13.970 
	
	
	

	
	
	TC014
	1.17
	5.68 
	6.76 
	6.646 
	7.909 
	
	
	

	
	333-3
	TC01
	1.17
	10.62 
	12.31 
	12.425 
	14.403 
	1.17
	10.62
	12.31

	
	333－4
	TC01
	1.17
	10.62 
	12.31 
	12.425 
	14.403 
	1.17
	7.75
	11.05

	
	
	TC02
	1.17
	8.32 
	12.50 
	9.734 
	14.625 
	
	
	

	
	
	TC03
	1.17
	7.14 
	9.32 
	8.354 
	10.904 
	
	
	

	
	
	TC04
	1.17
	11.65 
	20.23 
	13.631 
	23.669 
	
	
	

	
	
	TC05
	1.17
	9.65 
	11.91 
	11.291 
	13.935 
	
	
	

	
	
	TC06
	1.17
	5.03 
	7.36 
	5.885 
	8.611 
	
	
	

	
	
	TC07
	1.17
	8.00 
	11.97 
	9.360 
	14.005 
	
	
	

	
	
	TC08
	1.17
	6.27 
	8.43 
	7.336 
	9.863 
	
	
	

	
	
	TC09
	1.17
	7.84 
	11.23 
	9.173 
	13.139 
	
	
	

	
	
	TC010
	1.17
	6.07 
	8.37 
	7.102 
	9.793 
	
	
	

	
	
	TC011
	1.17
	4.76 
	7.74 
	5.569 
	9.056 
	
	
	

	
	
	TC012
	1.17
	7.69 
	11.24 
	8.997 
	13.151 
	
	
	


附表5-2               　                块段平均品位、厚度计算表          
	矿体编号
	块段编号
	工程编号
	单工程
厚度（m）
	单工程品位（10-6）
	品位厚度加权积
	块段平均厚度（m）
	块段平均品位（10-6）

	
	
	
	
	Au
	Ag
	Au
	Ag
	
	Au
	Ag

	Au2
	333-5

	TC2-1
	0.84
	6.56
	0.64
	5.51
	0.54
	0.84
	7.68
	0.79

	
	
	SY2
	0.83
	7.84
	1.13
	6.51
	0.94
	
	
	

	
	
	SY4
	0.85
	8.62
	0.59
	7.33
	0.50
	
	
	

	
	333-6
	NY1
	1.32
	7.14
	0.14
	9.42
	0.18
	1.03
	8.27
	0.44

	
	
	NY2
	0.94
	6.85
	0.26
	6.44
	0.24
	
	
	

	
	
	NY3
	0.87
	11.20
	1.28
	9.74
	1.11
	
	
	

	
	
	NY4
	0.97
	8.57
	0.29
	8.31
	0.28
	
	
	

	
	333-7
	NY4
	0.97
	8.57
	0.29
	8.31
	0.28
	1.02
	9.21
	0.63

	
	
	NY5
	0.82
	9.53
	0.56
	7.81
	0.46
	
	
	

	
	
	NY6
	1.12
	9.26
	0.47
	10.37
	0.53
	
	
	

	
	
	NY7
	1.14
	10.08
	1.03
	11.49
	1.17
	
	
	

	
	
	NY8
	1.05
	8.57
	0.74
	9.00
	0.78
	
	
	

	
	333-8
	NY8
	1.05
	8.57
	0.74
	9.00
	0.78
	1.03
	6.76
	0.67

	
	
	NY9
	0.83
	5.82
	0.28
	4.83
	0.23
	
	
	

	
	
	NY10
	1.09
	6.14
	1.05
	6.69
	1.14
	
	
	

	
	
	NY11
	1.11
	5.27
	0.58
	5.85
	0.64
	
	
	

	
	
	NY12
	1.07
	7.91
	0.62
	8.46
	0.66
	
	
	

	
	333-9
	TC2-4
	0.87
	6.96
	1.04
	6.06
	0.90
	1.06
	7.98
	0.66

	
	
	NY12
	1.07
	7.91
	0.62
	8.46
	0.66
	
	
	

	
	
	NY13
	1.26
	9.46
	0.71
	11.92
	0.89
	
	
	

	
	
	NY14
	1.35
	8.66
	1.23
	11.69
	1.66
	
	
	

	
	
	NY15
	0.93
	7.51
	0.03
	6.98
	0.03
	
	
	

	
	
	NY16
	0.86
	6.35
	0.08
	5.46
	0.07
	
	
	


附表5-3               　         块段平均品位、厚度计算表          
	矿体编号
	块段编号
	工程编号
	单工程平
均厚度（m）
	单工程品位（10-6）
	品位厚度加权积
	块段平均
厚度（m）
	块段平均品位（10-6）

	
	
	
	
	Au
	Ag
	Au
	Ag
	
	Au
	Ag

	Au2
	333-10
	NY16
	0.86
	6.35
	0.08
	5.46
	0.07
	0.86
	6.35
	0.08

	
	122b-1
	TC2-1
	0.84
	6.56
	0.64
	5.51
	0.54
	0.84
	7.68
	0.79

	
	
	SY2
	0.83
	7.84
	1.13
	6.51
	0.94
	
	
	

	
	
	SY4
	0.85
	8.62
	0.59
	7.33
	0.50
	
	
	

	
	122b-2
	TC2-1
	0.84
	6.56
	0.64
	5.51
	0.54
	0.99
	7.84
	0.58

	
	
	TC2-2
	1.00
	7.15
	1.07
	7.15
	1.07
	
	
	

	
	
	NY1
	1.32
	7.14
	0.14
	9.42
	0.18
	
	
	

	
	
	NY2
	0.94
	6.85
	0.26
	6.44
	0.24
	
	
	

	
	
	NY3
	0.87
	11.20
	1.28
	9.74
	1.11
	
	
	

	
	
	NY4
	0.97
	8.57
	0.29
	8.31
	0.28
	
	
	

	
	122b-3
	TC2-2
	1.00
	7.15
	1.07
	7.15
	1.07
	1.01
	8.66
	0.66

	
	
	CK1
	0.96
	7.28
	0.36
	6.99
	0.35
	
	
	

	
	
	NY4
	0.97
	8.57
	0.29
	8.31
	0.28
	
	
	

	
	
	NY5
	0.82
	9.53
	0.56
	7.81
	0.46
	
	
	

	
	
	NY6
	1.12
	9.26
	0.47
	10.37
	0.53
	
	
	

	
	
	NY7
	1.14
	10.08
	1.03
	11.49
	1.17
	
	
	

	
	
	NY8
	1.05
	8.57
	0.74
	9.00
	0.78
	
	
	

	
	122b-4
	CK1
	0.96
	7.28
	0.36
	6.99
	0.35
	1.00
	6.86
	0.67

	
	
	TC2-4
	0.87
	6.96
	1.04
	6.06 
	0.90 
	
	
	

	
	
	NY8
	1.05
	8.57
	0.74
	9.00 
	0.78 
	
	
	

	
	
	NY9
	0.83
	5.82
	0.28
	4.83 
	0.23 
	
	
	

	
	
	NY10
	1.09
	6.14
	1.05
	6.69 
	1.14 
	
	
	

	
	
	NY11
	1.11
	5.27
	0.58
	5.85 
	0.64 
	
	
	

	
	
	NY12
	1.07
	7.91
	0.62
	8.46 
	0.66 
	
	
	


附表5-4               　          块段平均品位、厚度计算表          
	矿体编号
	块段编号
	工程编号
	单工程平
均厚度（m）
	单工程品位（10-6）
	品位厚度加权积
	块段平均
厚度（m）
	块段平均品位（10-6）

	
	
	
	
	Au
	Ag
	Au
	Ag
	
	Au
	Ag

	Au2
	122b-5
	TC2-4
	0.87
	6.96
	1.04
	6.06
	0.90
	1.06
	7.98
	0.67

	
	
	NY12
	1.07
	7.91
	0.62
	8.46
	0.66
	
	
	

	
	
	NY13
	1.26
	9.46
	0.71
	11.92
	0.89
	
	
	

	
	
	NY14
	1.35
	8.66
	1.23
	11.69
	1.66
	
	
	

	
	
	NY15
	0.93
	7.51
	0.03
	6.98
	0.03
	
	
	

	
	
	NY16
	0.86
	6.35
	0.08
	5.46
	0.07
	
	
	


附表5-5               　      块段平均品位、厚度计算表          
	矿体编号
	块段编号
	工程编号
	单工程平均
厚度（m）
	单工程品位（10-6）
	品位厚度加权积
	块段平均厚度（m）
	块段平均品位（10-6）

	
	
	
	
	Au
	Au
	
	Au

	Au3
	122b-6
	TC3-1
	0.43
	5.54
	2.38
	0.46
	6.34

	
	
	TC3-2
	0.47
	6.34
	2.98
	
	

	
	
	ZK201
	0.53
	6.49
	3.44
	
	

	
	
	ZK202
	0.42
	6.98 
	2.93 
	
	

	
	122b-7
	TC3-2
	0.47
	6.34
	2.98
	0.45
	6.86

	
	
	TC3-3
	0.47
	7.27
	3.42
	
	

	
	
	ZK202
	0.42
	6.98 
	2.93 
	
	

	
	333－11
	TC3-1
	0.43
	5.54
	2.38
	0.48
	6.06

	
	
	ZK201
	0.53
	6.49
	3.44
	
	

	
	333－12
	ZK201
	0.53
	6.49
	3.44
	0.48
	6.71

	
	
	ZK202
	0.42
	6.98 
	2.93 
	
	

	
	333－13
	TC3-3
	0.47
	7.27
	3.42
	0.45
	7.13

	
	
	ZK202
	0.42
	6.98 
	2.93 
	
	

	
	333－14
	TC3-3
	0.47
	7.27
	3.42
	0.47
	7.27

	Au4
	122b-8
	TC4-3
	0.48
	7.24
	3.48
	0.48
	6.88

	
	
	TC4-4
	0.63
	6.55
	4.13
	
	

	
	
	ZK203
	0.34
	6.94
	2.36 
	
	

	
	122b-9
	TC4-2
	0.47
	5.83
	2.74
	0.43
	6.65

	
	
	TC4-3
	0.48
	7.24
	3.48
	
	

	
	
	ZK203
	0.34
	6.94
	2.36
	
	


附表5-6               　              块段平均品位、厚度计算表          
	矿体编号
	块段编号
	工程编号
	单工程平均
厚度（m）
	单工程品位（10-6）
	品位厚度加权积
	块段平均厚度（m）
	块段平均品位（10-6）

	
	
	
	
	Au
	Au
	
	Au

	Au4
	333-15
	TC4-5
	0.53
	7.27
	3.85
	0.53
	7.27

	
	333-16
	TC4-4
	0.63
	6.55
	4.13
	0.58
	6.88

	
	
	TC4-5
	0.53
	7.27
	3.85
	
	

	
	333-17
	TC4-4
	0.63
	6.55
	4.13
	0.49
	6.69

	
	
	ZK203
	0.34
	6.94
	2.36 
	
	

	
	333-18
	TC4-2
	0.47
	5.83
	2.74
	0.41
	6.30

	
	
	ZK203
	0.34
	6.94
	2.36 
	
	

	
	333－19
	TC4-1
	0.45
	7.54
	3.39
	0.46
	6.66

	
	
	TC4-2
	0.47
	5.83
	2.74
	
	

	
	333－20
	TC4-1
	0.45
	7.54
	3.39
	0.45
	7.54


附表6-1               　             矿体平均品位、厚度计算表   
	矿体
编号
	块段
编号
	矿石量
（Kt）
	块段平均厚度
（m）
	块段平均品位（10-6）
	品位矿石量加权积
	矿体平均品位（10-6）
	矿体平均
厚度（m）
	备注

	
	
	
	
	Au
	Ag 
	Au
	Ag
	Au
	Ag
	
	

	Au1
	333-1
	2.64
	1.18
	6.63
	8.56
	17461.6
	22548.7
	7.43
	9.84
	1.17
	

	
	333-2
	19.68
	1.17
	7.11
	9.51
	139960.4
	187204.4
	
	
	
	

	
	333-3
	2.32
	1.17
	10.62
	12.31
	24649.02 
	28571.51  
	
	
	
	

	
	333-4
	3.43
	1.17
	7.75
	11.05
	26567.00 
	37879.40 
	
	
	
	

	
	合计
	28.07
	
	
	
	208637.92
	276203.89
	
	
	
	

	Au2
	333-5
	1.65
	1.17
	7.68
	0.79
	12672
	1303.5
	7.91
	0.63
	1.03
	

	
	333-6
	1.15
	0.84
	8.27
	0.44
	9510.5
	506
	
	
	
	

	
	333-7
	1.14
	1.03
	9.21
	0.63
	10499.4
	718.2
	
	
	
	

	
	333-8
	1.15
	1.02
	6.76
	0.67
	7774
	770.5
	
	
	
	

	
	333-9
	4.97
	1.03
	7.98
	0.66
	39660.6
	3280.2
	
	
	
	

	
	333-10
	0.35
	1.06
	6.35
	0.08
	2222.5
	28
	
	
	
	

	
	小计
	10.41
	
	
	
	82339
	6606.4
	
	
	
	

	
	122b-1
	0.42
	0.86
	7.68
	0.79
	3225.6
	331.8
	7.71
	0.66
	0.97
	

	
	122b-2
	2.93
	0.84
	7.84
	0.58
	22971.2
	1699.4
	
	
	
	

	
	122b-3
	4.45
	0.99
	8.66
	0.66
	38537
	2937
	
	
	
	

	
	122b-4
	6.68
	1.01
	6.86
	0.67
	45824.8
	4475.6
	
	
	
	

	
	122b-5
	3.76
	1.00
	7.98
	0.67
	30004.8
	2519.2
	
	
	
	

	
	小计
	18.24
	
	
	
	140563.4
	11963
	
	
	
	

	
	合计122b+333
	28.65
	
	
	
	222902.4
	18569.4
	7.78
	0.65
	0.99
	


附表6-2              　      矿体平均品位、厚度计算表   
	矿体
编号
	块段
编号
	矿石量（Kt）
	块段平均厚度（m）
	块段平均品位（10-6）
	品位矿石量加权积
	矿体平均品味（10-6）
	矿体平均厚度（m）
	备注

	
	
	
	
	Au
	Au
	Au
	
	

	Au3
	122b-6
	2.96
	0.46
	6.34
	18766.4
	6.51
	0.46
	

	
	122b-7
	1.39
	0.45
	6.86
	9535.4
	
	
	

	
	小计
	4.35
	
	
	28301.8
	
	
	

	
	333-11
	0.70
	0.48
	6.06
	4242
	6.60
	0.47
	

	
	333-12
	0.53
	0.48
	6.71
	3556.3
	
	
	

	
	333-13
	0.50
	0.45
	7.13
	3565
	
	
	

	
	333-14
	0.08
	0.47
	7.27
	581.6
	
	
	

	
	小计
	1.81
	
	
	11944.9
	
	
	

	
	合计
	6.16
	
	
	40246.7
	6.54
	0.46
	


附表6-3              　         矿体平均品位、厚度计算表   
	矿体
编号
	块段
编号
	矿石量（Kt）
	块段平均厚度（m）
	块段平均品位（10-6）
	品位矿石量加权积
	矿体平均品味（10-6）
	矿体平均厚度（m）
	备注

	
	
	
	
	Au
	Au
	Au
	
	

	Au4
	122b-8
	1.89
	0.48
	6.88
	13003.2
	6.77
	0.46
	

	
	122b-9
	1.66
	0.43
	6.65
	11039
	
	
	

	
	小计
	3.55
	
	
	24042.2
	
	
	

	
	333-15
	0.17
	0.53
	7.27
	1235.9
	6.77
	0.50
	

	
	333-16
	0.77
	0.58
	6.88
	5297.6
	
	
	

	
	333-17
	0.84
	0.49
	6.69
	5619.6
	
	
	

	
	333-18
	0.41
	0.41
	6.30
	2583
	
	
	

	
	333-19
	0.46
	0.46
	6.66
	3063.6
	
	
	

	
	333-20
	0.18
	0.45
	7.54
	1357.2
	
	
	

	
	小计
	2.83
	
	
	19156.9
	
	
	

	
	合计
	6.38
	
	
	43199.1
	6.77
	0.47
	


附表7-1                               资源储量估算表                        
	矿体
编号
	块段编号
	投影
面积
（m2）
	矿体
倾角(°)
	斜面积（m2）
	平均
厚度(m)
	块段
体积
(m3)
	矿石
体重
（t/m3）
	块段
矿石量（Kt）
	平均品位（10-6)
	金属量(kg)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Au
	Ag
	Au
	Ag
	

	Au1
	333－1
	788
	80
	800.2
	1.18
	944.2
	2.79
	2.64
	6.63
	8.56
	17.38
	22.56
	

	
	333－2
	5938.7
	80
	6030.4
	1.17
	7055.6
	
	19.68
	7.11
	9.51
	140.06
	187.2
	

	
	333－3
	700
	80
	711
	1.17
	832
	
	2.32
	10.62
	12.31
	24.65
	28.57
	

	
	333－4
	1034
	80
	1050
	1.17
	1228.5
	
	3.43
	7.75
	11.05
	26.57
	37.88
	

	
	Σ333

	
	
	
	1.17
	
	
	28.07
	7.32
	9.61
	208.6
	276.2
	

	
	D1
	6872
	80
	6978
	1.17
	8164
	
	22.78
	7.32
	9.61
	166.73
	218.9
	

	Au2
	333-5
	1350
	80
	1371
	0.84
	1151.64
	2.79
	1.61
	7.68
	0.79
	12.36
	
	银品位不够伴生故不计算其金属量

	
	333-6
	800
	80
	812
	1.03
	836.36
	
	1.17
	8.27
	0.44
	11.13
	
	

	
	333-7
	800
	80
	812
	1.02
	828.24
	
	1.16
	9.21
	0.63
	10.68
	
	

	
	333-8
	800
	80
	812
	1.03
	836.36
	
	1.17
	6.76
	0.67
	7.91
	
	

	
	333-9
	3102
	80
	3150
	1.06
	3339
	
	4.66
	7.98
	0.66
	37.19
	
	

	
	333-10
	616
	80
	625.5
	0.86
	537.93
	
	0.75
	6.35
	0.08
	4.76
	
	

	
	Σ333

	
	
	
	1.03
	6612.94
	
	10.52
	7.91
	0.63
	84.03
	
	

	
	122b-1
	176
	80
	148
	0.84
	150
	
	0.42
	7.68
	0.79
	3.23
	
	

	
	122b-2
	1045
	80
	179
	0.99
	1051
	
	2.93
	7.84
	0.58
	22.97
	
	

	
	122b-3
	1555
	80
	1061
	1.01
	1595
	
	4.45
	8.66
	0.66
	38.54
	
	

	
	122b-4
	2360
	80
	1579
	1.00
	2396
	
	6.68
	6.86
	0.67
	45.82
	
	

	
	122b-5
	1253
	80
	2396
	1.06
	1349
	
	3.76
	7.98
	0.67
	30.00
	
	

	
	Σ122b

	
	
	
	0.97
	6541
	
	18.24
	7.71
	0.66
	140.56
	
	

	
	Σ122b+333

	
	
	
	0.99
	1353.94
	
	28.76
	7.78
	0.65
	224.59
	
	


附表7-2                           资源储量估算表                        
	矿体
编号
	块段编号
	投影面积（m2）
	矿体倾角(°)
	斜面积（m2）
	平均厚度(m)
	块段体积(m³)
	矿石体重
（t/m³）
	块段矿石量（kt）
	平均品位（10-6)
	金属量(kg)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Au
	Au
	

	Au3
	122b-6
	2259
	78
	2309
	0.46
	1062
	2.79
	2.96
	6.34
	18.77
	

	
	122b-7
	1080
	78
	1104
	0.45
	497
	
	1.39
	6.86
	9.54
	

	
	Σ122b

	
	
	
	0.46
	
	
	4.35
	6.51
	28.31
	

	
	333－11
	1086
	78
	1069
	0.48
	513.12
	
	0.76
	6.06
	4.61
	

	
	333－12
	776
	78
	793
	0.48
	380.64
	
	0.53
	6.71
	6.71
	

	
	333－13
	798
	78
	816
	0.45
	367.20
	
	0.51
	7.13
	3.64
	

	
	333－14
	235
	78
	240
	0.47
	112.80
	
	0.16
	7.27
	1.16
	

	
	Σ333

	
	
	
	0.47
	
	
	1.96
	6.60
	16.12
	

	
	Σ122b+333

	
	
	
	0.47
	
	
	6.31
	6.54
	44.43
	

	Au4
	122b-8
	1390
	80
	1411
	0.48
	677
	2.79
	1.89
	6.88
	13.00
	

	
	122b-9
	1359
	80
	1380
	0.43
	593
	
	1.66
	6.65
	11.04
	

	
	Σ122b

	
	
	
	0.46
	
	
	3.55
	6.77
	24.04
	

	
	333－15
	221
	80
	224
	0.53
	118.72
	
	0.16
	7.27
	1.16
	

	
	333－16
	887
	80
	901
	0.58
	522.58
	
	0.73
	6.88
	5.02
	

	
	333－17
	1207
	80
	1226
	0.49
	600.74
	
	0.84
	6.69
	5.62
	

	
	333－18
	803
	80
	815
	0.41
	334.15
	
	0.47
	6.30
	2.96
	

	
	333－19
	745
	80
	756
	0.46
	347.76
	
	0.49
	6.66
	3.26
	

	
	333－20
	242
	80
	246
	0.45
	110.70
	
	0.15
	7.54
	1.13
	

	
	Σ333

	
	
	
	0.50
	
	
	2.84
	6.77
	19.15
	

	
	Σ122b+333

	
	
	
	0.47
	
	
	6.39
	6.77
	43.19
	


附表8               资源储量估算汇总表
	矿体
编号
	储量类别
	平均厚度(m)
	矿石量（Kt）
	平均
品位 (10-6)
	金属量(kg)
	备注

	
	
	
	
	Au
	Ag
	Au
	Ag
	

	Au1
	Σ333
	1.18
	28.07
	7.32
	9.61
	208.6
	276.2
	

	Au2
	Σ122b
	0.97
	18.24
	7.71
	0.66
	140.56
	银品位不够伴生故不计算其金属量
	

	
	Σ333
	1.03
	10.52
	7.91
	0.63
	84.03
	
	

	
	Σ122b+333
	0.99
	28.76
	7.78
	0.65
	224.59
	
	

	Au3
	Σ122b
	0.46
	4.35
	6.51
	
	28.31
	
	

	
	Σ333
	0.47
	1.96
	6.60
	
	16.12
	
	

	
	Σ122b+333
	0.47
	6.31
	6.54
	
	44.43
	
	

	Au4
	Σ122b
	0.46
	3.55
	6.77
	
	24.04
	
	

	
	Σ333
	0.50
	2.84
	6.77
	
	19.15
	
	

	
	Σ122b+333
	0.47
	6.39
	6.77
	
	43.19
	
	

	合计
	Σ122b
	
	26.14
	7.38
	
	192.91
	
	

	
	Σ333
	
	43.39
	7.40
	9.61
	327.90
	276.2
	

	
	Σ122b+333
	
	69.53
	7.40
	
	520.81
	276.2
	

	本次核实动用
	122b
	
	0
	
	
	0
	0
	

	累计动用储量
	122b
	
	22.78
	
	
	166.73
	218.9
	

	累计查明
	
	
	92.31
	
	
	687.54
	495.1
	


附表9                             资源储量动态变化表                       

	序号
	资源储量动态变化
	矿石量（kt）
	金属量(kg)
	

	
	
	
	Au
	Au
	

	1
	保有资源储量
	122b
	26.14
	192.91
	
	2012年12月河北紫石矿业技术开发服务有限公司提交的《河北省滦平县汇金源黄金开采有限责任公司小湾沟南岔金矿扩界勘查及资源储量核实报告》

	
	
	333
	43.12
	322.04
	276.2
	

	
	
	122b+333
	69.26
	514.95
	276.2
	

	2
	累计动用
	22.78
	166.73
	218.9
	

	3
	累计查明资源储量
	92.04
	681.68
	495.1
	

	4
	保有资源储量
	122b
	26.14
	192.91
	
	本次提交

	
	
	333
	43.39
	327.90
	276.2
	

	
	
	122b+333
	69.53
	520.81
	276.2
	

	5
	2006年12月以前动用
	22.78
	166.73
	218.9
	

	6
	2007年1月1日至2012年10月底动用
	0
	0
	0
	

	7
	2012年11月1日（最近报告）至今动用
	0
	0
	0
	

	8
	累计动用
	22.78
	166.73
	218.9
	

	9
	累计查明资源储量
	92.31
	687.54
	495.1
	

	10
	累计查明储量勘查增减
	+0.27kt
增幅0.29%
	
	









III

